Синтез и нелинейно-оптические свойства производных 1,5-дигидро-3,3,8-триметил-9-(2,4-динитрофенилокси)-[1,3]-диоксепино-[5,6-с]-пиридина

Гарипов Марсель Радыикович

Аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: gmarselr1988@gmail.com

Ранее в нашей группе было показано, что производные пиридоксина, содержащие динитрофенильный фрагмент, обладают способностью к генерации второй гармоники лазерного излучения [1]. В продолжение данной работы была проведена модификация структуры этих соединений с целью улучшения их нелинейно-оптических свойств.

Одним из широко применяемых методов создания преобразователей лазерного излучения является получение солей оптически активных кислот. В настоящей работе был проведен синтез соли 1,5-дигидро-3,3,8-триметил-9-(2,4-динитрофенилокси)-[1,3]-диоксепино-[5,6-с]-пиридина с L-(+)-винной кислотой:

ТГФ

I

II

Другим способом улучшения нелинейно-оптических свойств является увеличение гиперполяризуемости молекулы, что часто обеспечивается созданием протяжённой цепочки сопряжённых -связей. С этой целью было получено соединение (VII):

1.NaOH

2.HC(O)H

вода

MnO2

вода/этанол

ДМФА

III

IV

V

VI

VII

На следующем этапе было произведено предварительное исследование нелинейно- оптических свойств соединений (II) и (VII) методом порошковой генерации второй гармоники. Исследования показали, что соль (II) обладает способностью к генерации второй гармоники лазерного излучения, а у соединения (VII) нелинейно-оптические свойства выражены гораздо слабее.

Литература

- Пат. RU2501801, МПК C07D491/056. Производные пиридоксина с нелинейно-оптическими свойствами. [Текст] / Ю. Штырлин, А. Стрельник, А. Петухов, М. Гарипов, О. Лодочникова, И. Литвинов, О. Морозов, А. Ловчев // ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»– Oпубл. – 20.12.2013.