Синтез и исследование свойств нового 3-(этилтио)фенил замещенного нафталоцианина цинка

Тычинский П.И., Осипова М.М.

Студент 3 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail:4i4a@obninsk.ru

Известно, что замещенные 2,3-нафталоцианины благодаря наличию у них расширенной, относительно соответствующих фталоцианиновых аналогов, системы π-электронного сопряжения обладают поглощением в ближнем ИК диапазоне (700 - 800 нм). Это открывает возможность их использования в качестве ИК меток, ИК светофильтров и оптических ограничителей лазерного излучения. Введение функциональных групп по периферии нафталоцианинового макрокольца может способствовать проявлению новых практически значимых свойств.

Целью представляемой работы является синтез нового 3-(этилтио)фенил замещенного 2,3-нафталоцианина цинка и исследование его спектральных свойств.

Бромированием на свету дибром-о-ксилола 1 было получено тетрабром производное 2. Затем по реакции Дильса-Альдера с фумаронитрилом был получен 6,7-дибром-2,3-дицианонафталин 3. На основе данного соединения по реакции Сузуки был получен неописанный ранее 6,7-ди(3-(этилтио)фенил)-2,3-дицианонафталин 4 с высоким выходом. Целевое соединение было охарактеризовано данными 1H и 13C ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии.

На основе данного замещенного нитрила по реакции темплатного синтеза был получен 3-(этилтио)фенил замещенный нафталоцианин цинка 5, охарактеризованный с помощью масс-спектрометрии MALDI TOF и электронной спектроскопии поглощения. В электронном спектре поглощения полученного комплекса наблюдается смещение Q-полосы более чем на 100 нм в ближнюю ИК область относительно соответствующего фталоцианина.