# СИНТЕЗ ПЕРХЛОРАТА N-МЕТИЛ-2-(E)-(4-[9-МЕРКАПТОНОНОКСИ]-СТИРИЛ)ХИНОЛИНИЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК

Трепалин В.В.1, Чащихин О.В.2

Студент1, аспирант 2

1Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва

2Институт проблем химической физики, РАН, Черноголовка

e-mail: ovchasch@gmail.com

В последнее время активно исследуются управляемые гибридные наноструктуры, в которых неорганическая наночастица (квантовая точка, КТ, QD) модифицируется за счет связывания с органическим лигандом (L). Для закрепления на поверхности наночастицы лиганды должны содержать специальные "якорные" группы, чаще всего – гетероциклические или тиольные, а для возможности управления – специальные рецепторные группы, воспринимающие внешний сигнал [1, 2]. Управление свойствами квантовой точки в таких гибридных наноструктурах осуществляют путем "переключения" органического лиганда между (как минимум) двумя термодинамически стабильными состояниями. Таким образом, переводя L из одного состояния в другое при помощи внешнего воздействия, можно управлять свойствами гибридной системы в целом.

Ранее нами было показано, что в качестве такого "переключателя" можно использовать производные 2-стирилхинолина, которые переходят из одного состояния в другое под действием света и/или протона. Так же нами была получена и изучена гибридная система на основе квантовых точек CdS и лиганда L1.

В настоящей работе осуществлен синтез нового производного 2-стирилхинолина с тиольным фрагментом (L2) для модификации квантовых точек.  Кроме того, нами была получена гибридная система QD-L2 на основе квантовых точек CdS. Ниже представлены схема синтеза L1 и L2 и их спектры поглощения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-03-00636).

Литература

1. Erno Z., Yildiz I., Gorodetsky B., Raymob F. M. , Branda N. R. Optical control of quantum dot luminescence via photoisomerization of a surface-coordinated, cationic dithienylethene // Photochem. Photobiol. Sci., 2010, 9, 249–253.

2. Klajn R., Stoddart J.F, Grzybowski B.A.. Nanoparticles functionalized with 
molecular and supramolecular switches // Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 2203–2237.