Исследование энергетической неоднородности поверхности пористых полимерных сорбентов

Ганиева Алина Галинуровна

аспирант

Башкирский Государственный Университет

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: GAlinaG91@mail.ru

Большинство твердых тел, используемых в качестве сорбентов, катализаторов и др. имеют геометрическую и химическую неоднородность. Геометрическую неоднородность довольно легко можно устранить, химическая неоднородность, обусловленная наличием различных функциональных групп. В настоящее время недостаточно данных, позволяющих оценить энергетическую неоднородность поверхности. В работе изучена энергетическая неоднородность поверхности модифицированного пористого полимерного сорбента.

В качестве исходного полимера был выбран сорбент Dowex L-285 с удельной поверхностью 800 м2/г и средним размером пор 25 А°. Модификаторами служили  полиэтиленгликоль  4000 (ПЭГ), полиэтиленгликольадипинат (ПЭГА) и трипропионитриламин (ТПА). Нанесение ПЭГ, ПЭГА и ТПА на поверхность полимера осуществлялось из водных растворов путем выпаривания растворителя. Количество наносимых модификаторов варьировалось от 10-5% до 1% от массы полимерного сорбента.

Исследование проводили методом обращенной газовой хроматографии в режиме конечной концентрации на хроматографе АГАТ с детектором по теплопроводности. Применялась стальная колонка размерами 300*3 мм. Скорость газа-носителя азота составляло 60 мл/мин. Измерения проводились при 200 °С. В качестве тест-сорбатов были выбраны н-бутанол, н-пропанол и гексан. Из хроматограмм были рассчитаны значения удельных удерживаемых объемов, величины равновесной адсорбции и концентрации сорбата в газовой фазе, а также мольные изменения энергии Гельмгольца. По формуле:

рассчитывались значения функции неоднородности  χ, ммоль/кДж, где A – константа, рассчитываемая из зависимости удерживаемого объема от концентрации сорбата в газовой фазе c; am – емкость монослоя, мкмоль/г; k – постоянная Больцмана, T – температура колонки, К.

Было установлено, что построение  графиков зависимости функции неоднородности от свободной энергии адсорбции не позволяет обнаружить изменения свойств поверхности даже при нанесении 1% модификатора. Поэтому было предложено использовать зависимость функции χ от степени заполнения поверхности θ. Полученные функции позволили обнаружить изменения неоднородности от 0,1% модификатора и выше.

Для снижения предела чувствительности функции неоднородности было предложено использовать её первую производную по степени заполнения (χ2). Построенные функции χ2 от θ позволили обнаружить нанесение полиэтиленгликоля на уровне ppm при использовании в качестве тест-сорбата н-бутанола и 0,1 ppm при использовании гексана. Для сорбентов, модифицированных полиэтиленгликольадипинатом и трипропионитриламином, функция χ2 от θ, как в случае н-пропанола и н-бутанола , так и в случае  гексана, позвонила обнаружить изменения свойств поверхности на уровне 0,1 ppm. При этом, в случае н-бутанола χ2 на модифицированных сорбентах будет больше, чем на исходном, а для гексана – наоборот. Это объясняется полярностью наносимого модификатора полиэтиленгликоля.