Реология дисперсий лигнина в нефтепродуктах

Резников Иван Вадимович

Студент 5 курса

Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь

Гидрофобизованный гидролизный лигнин, являющийся побочным продуктом производства этанола, пригоден как сорбент для ликвидации разливов нефти на поверхности воды и утилизации отходов нефтепродуктов. Эффективность его использования в данном качестве зависит от реологических свойств дисперсных систем, образующихся при контакте порошкообразного лигнина с органической жидкостью.

Установлено несовпадение кривых течения и реограмм вязкости, полученных в режиме увеличения и последующего уменьшения напряжения сдвига как для систем с концентрацией лигнина 10-39% в сырой нефти, дизельном топливе и индустриальном масле (реовискозиметр «Реотест-2» (Германия) в диапазоне напряжений сдвига от 4 до 800 Па), так и для высоконаполненные дисперсий, с содержанием лигнина более 40% (ротационный реометр «Brookfield» (США) в диапазоне напряжений сдвига от 11.4 до 1140 Па). Дисперсии, содержащие до 20% лигнина, являются свободнодисперсными системами и демонстрируют ньютоновский характер течения. При увеличении содержания лигнина от 20 до 40%, они становятся коагуляционно-тиксотропными слабоструктурированными системами, для которых характерно уменьшение эффективной вязкости с ростом напряжения сдвига. При дальнейшем увеличении содержания лигнина за счет возникновения сил взаимодействия капиллярной природы между частицами лигнина дисперсии превращаются в твердообразную сплошную массу, перевод которой в текучее состояние лежит за пределами возможностей использованнной измерительной системы. Массовое содержание дисперсной фазы, при достижении которого система перестает течь, как и площадь петель гистерезиса, снятых при одинаковых соотношениях дисперсионная среда : дисперсная фаза, растет в ряду дизельное топливо - нефть - индустриальное масло. В данном ряду вязкость жидкостей растет, в то время как поверхностное натяжение падает. Для объяснения установленных закономерностей определены значения динамического предела текучести, пластической вязкости, времени структурной релаксации и рассчитана прочность единичных контактов.

При исследовании уни-, би- и тримодальных дисперсий лигнина в индустриальном масле было обнаружено, что в области высоких значений скорости сдвига вязкость унимодальной дисперсии практически не зависит от размера частиц дисперсной фазы. Для бимодальных дисперсий зафиксировано уменьшение вязкости по сравнению с вязкостью соответствующих унимодальных дисперсий и построены тройные диаграммы состояния. Реологические данные для  унимодальных дисперсий в широком интервале массовых соотношений лигнин-масло обработаны согласно представлениям Муни и Кригера-Догерти [1,2].

Литература

- Mooney M. Explicit formulas for slip and fluidity //Journal of Rheology (1929-1932). – 2005. – Т. 2. – №. 2. – С. 210-222.

- Krieger I. M., Dougherty T. J. A mechanism for non‐Newtonian flow in suspensions of rigid spheres //Transactions of the Society of Rheology. – 1959. – Т. 3. – №. 1. – С. 137-152.