Изучение ёмкости электродов на основе пористых углеродных материалов, модифицированных оксогидроксидом никеля (III)

Кузнецов Никита Алексеевич

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: chemkiller@yandex.ru

Основой современных энергозапасающих устройств, таких, как двойнослойные и гибридные суперконденсаторы, занимающие большую нишу на рынке источников энергии, являются электроды с большой электрохимической ёмкостью. Одним из направлений по наращиванию  ёмкостей таких электродов является формирование нескольких типов емкостей: на электрод, состоящий из углеродного материала, обладающего большой двойнослойной ёмкостью, наносится плёнка проводящего полимера, как неорганического, так и органического, Ox/Red-процессы в которой обеспечивают Ox/Red-ёмкость.

В работе изучались гибридные ёмкости, которыми обладают электроды из стеклоуглерода и сэндвич-электроды – стеклоуглеродные подложки и прижатые к ним промышленные образцы углеродных пористых материалов – после модификации их поверхности оксогидроксидом никеля (III) NiOOH. Вклад Ox/Red-ёмкости в величину общей ёмкости модифицированных электродов в щелочных растворах обусловлен обратимой электродной реакцией на их поверхности с участием частиц модификатора:

Модификация исходных электродов проводилась несколькими методами: из щелочных растворов солей никеля (II) по методике (Morisaki, 1998, p. 315), из растворов солей никеля (II) в боратном буферном электролите по той же методике, также с помощью электрохимического нанесения комплексов никеля с лигандами – основаниями Шиффа из растворов в ацетонитриле (Чепурная, 2012, с. 591). Изучение гибридных емкостей на указанных электродах проводилось методами циклической вольтамперометрии и заряд-разрядных кривых в разбавленных водных растворах щелочей, по данным которых найдены значения дифференциальной ёмкости исследуемых электродов.

По результатам работы выявлено, что плёнка NiOOH, в зависимости от условий электроосаждения, может образовываться на электроде в двух различных фазовых состояниях, что выражается в различной величине электроактивности и Ox/Red-ёмкости электрода после модификации. Это даёт информацию об оптимальном методе модификации данной системы, позволяющем получить устойчивое большое значение гибридной ёмкости электрода.

Литература

1. Morisaki, S. et al. Formation of Nickel Oxohydroxide Thin Films by Electrodeposition and Their Electrochromic Characteristics. Japanese Journal of Applied Physics, 1988, vol. 27, № 2, pp. 314-318.

2. Чепурная, И.А. и др. Модификация электродов суперконденсаторов полимерными металлокомплексами: методы и результаты. Электрохимия, 2012, том 48, №5, с. 590-597.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 12-03-00560-a, 13-03-00843-a) и Санкт-Петербургского государственного университета (грант № 12.38.77.2012).