Адсорбция цефтриаксона активированными углями
Шахно Екатерина Александровна
Магистрантка
Белорусский государственный университет,
химический факультет, Минск, Республика Беларусь
E–mail: millona@mail.ru

Антибиотик цефтриаксон обладает широким спектром действия в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, характеризуется большим временем полувыведения и эффективно проникает в ткани организма [1]. Цефтриаксон, являясь парентеральным цефалоспориновым антибиотиком третьего поколения, применяется при бактериальных инфекциях тяжелого течения, вызванных чувствительными микроорганизмами, а также для профилактики инфекций после хирургических операций [2].

Вследствие кислотонеустойчивости цефтриаксона пероральные лекарственные формы на его основе отсутствуют, и доставка лекарства в организм осуществляется инъекционным способом.

Целью работы явилось изучение сорбции цефтриаксона из водных растворов активированными углями с различным объемом микро-, мезо- и макропор, и его десорбции в средах организма.

Было установлено, что адсорбционная способность по отношению к цефтриаксону, которую характеризовали по величине гиббсовской адсорбции (Г), наибольшая для угля ОУ-А с преимущественным содержанием мезо- и макропор по сравнению с углем АУТ-МИ, в структуре которого преобладают микропоры, и углем Silicarbon, занимающим промежуточное положение по характеристикам поровой структуры. Значения Г для ОУ-А, АУТ-МИ и Silicarbon, составляют 0,18 г/г, 0,08 г/г и 0,10 г/г соответственно. Соответствие размеров молекулы антибиотика (2 нм), которые были определены с использованием программного пакета ChemBioOffice Ultra версии 12 (Cambridge Soft 2010) методами молекулярной механики, с размером мезопор (2-50 нм) позволяет объяснить установленный рост адсорбционной способности в ряду исследованных углей. В частности, преимущественно мезопористый ОУ-А содержит большее количество иммобилизованного антибиотика.

Исследование методом УФ-спектроскопии процесса десорбции в среды, моделирующие желудок (рН 1,2), кишечник (рН 7,5), и нейтральную среду, показало, что выделение цефтриаксона, сорбированного активированным углем, происходит только при рН 7,5. В жидкую фазу при этом выделяется до 95 мас.% антибиотика. В кислой и нейтральной среде выделение антибиотика не происходит вовсе. Качественные реакции на цефтриаксон, а также бактериологические исследования на культурах E. Coli, S.Aureus и Proteus Mirabilis подтвердили неизменность состава и сохранение антибактериальной активности десорбированного с угля антибиотика.

При изучении кинетики релиза антибиотика установлено, что при рН 7,5 выделение цефтриаксона, сорбированного ОУ-А, происходит в течение 2 часов, что может способствовать пролонгации действия лекарственного вещества при его пероральном применение по сравнению с инъекционной формой.

Результаты исследования указывают на возможное использование активированного угля, содержащего цефтриаксон, для получения таблетированных лекарственных форм, поскольку экспериментально установлено сохранение структуры и антибактериальной активности антибиотика в процессе десорбции в среду кишечника.

Литература

- Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Новая волна. 2008.

- Арзамасцев А.П. Фармацевтическая химия. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2005.