Синтез и строение дифторметиленпроизводных C2-p7-C70(CF3)8

Ахмедова Лала Сабир гызы

Магистрант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Баку, Азербайджан

E–mail: lala-90@inbox.ru

В последние годы растет число научных работ, связанных с фуллеренами и их производными, посвященных синтезу новых производных фуллеренов перспективных в качестве полупроводниковых материалов с электронным типом проводимости для создания устройств преобразования солнечной энергии, а также для легирования полупроводниковых полимеров для конструкции светоизлучающих диодов. [1]

В связи с этим актуальной является задача поиска новых акцепторных производных фуллеренов. Варьирование числа аддендов и мотива их расположения на фуллереновом каркасе открывает возможность тонкой настройки свойств соединений и, в частности, значения сродства к электрону. Интерес представляет класс трифторметилфуллеренов (ТФМФ), которые не только обладают высокими значениями сродства к электрону, но и являются термически стабильными, химически инертными в реакциях нуклеофильного замещения, способны обратимо принимать и отдавать электрон, а также образуют долгоживущие анион-радикальные частицы.

Наличие большого числа реакционноспособных sp2-гибридизированных углеродных атомов каркаса ТФМФ делает возможным проведение дальнейшей функционализации для получения производных с различными функциональными группами. При этом степень и региоселективность функционализации ТФМФ обусловлены расположением групп CF3 на фуллереновом каркасе.

Целью работы стало получение в препаративных количествах индивидуального изомера C2-p7-C70(CF3)8, разработки метода региоселективного введения дифторметиленовой группы и определение строения продуктов реакции.

Синтез трифторметилфуллеренов проводили по известной двустадийной методике [2]. Были получены смеси, обогащенные изомерами C70(CF3)8, из которых методом полупрепаративной ВЭЖХ был выделен индивидуальный изомер C2-p7-C70(CF3)8. Далее в реакции с дифторхлорацетатом натрия была осуществлена функционализация C2-p7-C70(CF3)8 дифторметиленовыми аддендами, аналогично методу синтеза C70(CF2) [3]. Строение полученных соединений было установлено методом ЯМР на ядрах 19F. Показано, что реакция протекает региоселективно с образованием моноаддукта C70(CF3)8[CF2], в котором группа CF2 присоединена в околоэкваториальную область.

Литература

1. Green et al., Prog. Photovolt.: Res. Appl., 2011, 19, 565; Liang et al., Adv. Mater., 2010, 22, E135; Liang et al., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 56; Ma et al., Macromol. Rapid. Commun., 2007, 28, 1776

2. Mutig T., Ioffe I. N., Kemnitz E. and Troyanov S. Crystal and molecular structures of C2-C70(CF3)8.1.5PhMe. // Mendeleev Commun., 2008, 18, 73-75

3. N.A. Samoylova, N.M. Belov, V.A. Brotsman, I.N. Ioffe, N.S. Lukonina, V.Yu. Markov, A. Ruff, A.V. Rybalchenko, P. Schuler, O.O. Semivrazhskaya, Bernd Speiser, S.I. Troyanov, T.V. Magdesieva and A.A. Goryunkov. [6,6]-Open and [6,6]-Closed Isomers of C70(CF2): Synthesis, Electrochemical and Quantum Chemical Investigation. // Chem. Eur. J. 2013, 19, 17969 – 17979