СОРБЦИЯ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ СОБИРАТЕЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЖЕЛЕЗО-МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ

Ш.К. Амерханова, Р. М. Шляпов, А.К. Дюсенбаева

Д.х.н, профессор; к.х.н, доцент; студент

Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова

химический факультет,  г. Караганда,  Казахстан

E-mail: amerhanova_sh@mail.ru

В последнее время, в связи с развитием техники и технологии наиболее остро стоит проблема комплексной переработки полезных ископаемых, в частности, получение высококондиционных концентратов из труднообогатимых и вкрапленных сульфидных руд, а также вторичного сырья. Это в свою очередь накладывает определенные требования как на процессы добычи, так и обогащения [1]. Среди основных критериев, отвечающих за высокое содержание металла в концентрате, является степень гидрофобности поверхности, которая напрямую связана с величиной сорбции органических и неорганических реагентов на поверхности руд. Поэтому в работе были изучены особенности адсорбции дибутилдитиофосфата натрия на границе раздела фаз «твердое тело-жидкость» для железо-марганцевой руды.

По результатам исследования процесса сорбции для дибутилдитиофосфата натрия при 25 0С характерны высокие значения величины сорбции при низком содержании реагента (5·10-6 М), что позволяет судить о формировании монослоя. Согласно полученным результатам процесс сорбции сопровождается формированием на поверхности железо-марганцевой руды дибутилдитиофосфатов железа [2-3]. Из данных следует, что для руды обработанной диалкилдитиофосфатом наблюдаются характеристические полосы, которые свидетельствуют о координации через серу           (910 см-1). На данном ИК спектре также присутствуют полосы 1016 см-1, отвечающие P=S,  присутствуют полосы дисульфида (469,7 см.-1). Наличие полосы при 533 см-1 позволяет  судить о координации через атомы серы [4].

Следовательно, марганцевая руда имеет меньше активных центров, а собиратель координируется на руде посредством ковалентных либо донорно-акцепторных связей с атомом металла через серу. Железная руда наоборот обладает большим количеством активных цетров, на которых сорбируется вода, формируя оболочку и затрудняя взаимодействие с собирателем. На обоих образцах руд выявлено наличие дисульфидов, которые усиливают гидрофобные свойства руды. Таким образом, процесс сорбции сопровождается формированием на поверхности минералов комплексов металлов, а также дисульфидов.

Литература

1. Кучаев В. А. Повышение эффективности технологических схем флотационного обогащения руд// Обогащение руд.- 2003.- № 4.- С.  6-9.

2. J. A. Mielczarski, Z. Xu, J. M. Cases  Qualitative and Quantitative Evaluation of Heterogeneous Adsorbed Monolayers on Semiconductor Electrode by Infrared Reflection Spectroscopy// J. Phys. Chem., 1996, 100 (17), P. 7181–7184.

3. Рябой В. И., Крестов В. П., Смирнова Е. Ю. Исследования по использованию диалкилдитиофосфатов серии БТФ при флотации сульфидных руд// Обогащение руд.- 2013.- Т.344, № 2.- С. 17-21.

4. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. – М.: Высшая школа, 1971. – 264 с.