Определение констант связывания сахаров методом спектроскопии электрохимического импеданса

Зарянов Н.В., Комкова М.А.

студент 4-ого курса

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
 химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nzaryanov@yandex.ru

Известные сегодня методы детекции биологических молекул обладают рядом серьезных недостатков, таких как неспецифичность к субстрату [1], низкая операционная стабильность, необходимость использования медиаторов [2]. Подобная ситуация обуславливает исследовательский интерес к проблемам моделирования и получения синтетических рецепторов, сочетающих в себе селективность аффинных методов с операционной стабильностью.

Настоящая работа посвящена определению констант связывания полимера 3-аминофенилбороновой кислоты (3-АФБК) на поверхности электрода с глюкозой и фруктозой методом спектроскопии электрохимического импеданса.

В основе датчика использованы стеклоуглеродные торцевые электроды, модифицированные полимером 3-АФБК, которые получали электрополимеризацией производного анилина на поверхности электродов.

Метод спектроскопии электрохимического импеданса позволяет регистрировать изменение проводящих свойств полимерной пленки на поверхности электрода в результате связывания остатков борной кислоты полимера с соединениями, содержащими диольные фрагменты. Обработка спектров электрохимического импеданса с использованием аналога эквивалентной схемы Рэндлса с элементом Варбурга позволяет определить омические и емкостные параметры системы для получения зависимости сопротивления датчика от концентрации аналита. Концентрационная зависимость сопротивления модифицированных электродов аппроксимируется гиперболической параметрической функцией, что позволило рассчитать константы связывания полимера 3-АФБК с глюкозой и фруктозой (таблица 1) при разных значениях pH фонового раствора:

Таблица 1.

| pH | β(фруктоза), М-1 | β(глюкоза), М-1 |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | - | 1.3±0.2 |
| 6.6 | 90±7 | 16.8±0.7 |
| 7.0 | 139±10 | 25±1 |
| 7.4 | 222±5 | 1.8±0.3 |

Полученные зависимости констант связывания от pH имеют максимум в нейтральной области. При переходе к более кислым средам значения констант падают, так как уменьшается концентрация депротонированных форм диольных фрагментов, что приводит к затруднению комплексообразования. Исследование поведения констант связывания в щелочных средах осложнено деградацией полимера.

Показана возможность детектирования других биомолекул (галактоза), а также соединений с высокими значениями pKa (лактат).

Литература

- E. Shoji, M.S. Freund. Potentiometric Saccharide Detection Based on the pKa Changes of Poly(aniline boronic acid) // JACS. 2002. V.124. P. 12484-12496.

- A. Chaubey, B.D. Malhotra. Mediated biosensors // Biosensors and Bioelectronics. 2002. V. 17. P. 441-456.