Исследование системы оксид графита - вода

Шиляева Елизавета Алексеевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: liza.shilyaeva@yandex.ru

Оксид графита обладает слоистой структурой с межплоскостным расстоянием около 6-7 Å. Методом рентгенофазового анализа наблюдалось увеличение межплоскостного расстояния в оксиде графита до 12,5 Å при контакте последнего с водой при комнатной температуре [1]. Предполагается, что кислородосодержащие группы (гидроксидные, эпоксидные) позволяют воде проникать внутрь оксида графита, тем самым расширяя расстояние между отдельными плоскостями. Наблюдалось также изменение  межплоскостного расстояния в интервале температур 230-273К. Мы полагаем, что этот эффект может быть связан с изменением ориентации молекул воды в межплоскостном пространстве оксида графита.

В настоящей работе получена изотерма сорбции воды для нескольких модификаций оксида графита при комнатной температуре с помощью изопиестического метода при варьировании относительной влажности от 11 до 97 %. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определен предельный состав фазы гидрата оксида графита. На основе этих и литературных данных мы предложили модель расположения воды в межплоскостном пространстве оксида графита.

Литература

- S. You, S.M. Luzan, T. Szabo, A.V. Talyzin. Effect of synthesis method on salvation and exfoliation of graphite oxide // Carbon. 2013, 52, p. 171-180.