Исследование процессов, происходящих в коллоидных системах магнитных наносуспензий под действием низкочастотного переменного магнитного поля

Власова Ксения Юрьевна1

Аспирантка, E-mail: vlasova_k.y@mail.ru

Абакумов Максим Артемович1,2

Младший научный сотрудник

Сокольски Марина3

Доктор х.н.

Головин Юрий Иванович1

Профессор

Клячко Наталья Львовна1

Профессор

Кабанов Александр Викторович1,3

Профессор

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Москва, Россия

3 Университет Северной Каролины, Чапел Хилл, США

Магнитные наночастицы (МНЧ) широко применяются для гипертермии. Суть гипертермии наночастицами, как способа лечения онкологических заболеваний, заключается в том, действие переменного магнитного поля (ПМП) на МНЧ приводит к ориентационной релаксации магнитных моментов однодоменных частиц. Энергия, выделяющаяся при релаксации, переходит в тепло, разогревающее окружающие клетки и провоцирующее их апоптоз. Недостатком метода является работа с высокочастотным полем и большой концентрацией МНЧ, а также низкая селективность. В отличие от высоких частот, низкочастотное ПМП приводит к механическому вращению частиц, которое может вызывать ответную реакцию биомолекул, иммобилизованных на поверхности частиц.

Целью данного исследования является синтез нанокластеров МНЧ, покрытых биополимерами, и изучение влияния низкочастотного ПМП на иммобилизованные биомолекулы.

Методы. В качестве стабилизирующих агентов были выбраны блок-сополимеры полилизин-полиэтиленгликоль (ПЛЛ-ПЭГ) разной длины цепи с дальнейшей электростатической адсорбцией супероксиддисмутазы 1. В ходе работы следили за изменением гидродинамических размеров, ς-потенциала и ферментативной активности нанокомплексов при действии ПМП. Активность фермента определяли по реакции ингибирования автоокисления пирогаллола.

Результаты. Конечная формуляция частиц с биополимером представляет собой нанокластеры (по данным ПЭМ), средний гидродинамический диаметр которых составляет 86±5 нм и ζ-потенциал +12 мВ. После действия низкочастотного ПМП мы наблюдали увеличение активности нанокомплекса и гидродинамического размера кластеров. Мы предполагаем, что СОД1 высвобождается с поверхности нанокомплекса с последующей агрегацией частиц в среде ПМП. Центрифугирование наносуспензии после воздействия ПМП привело к увеличению положительного заряда кластеров и снижением концентрации фермента по сравнению с контрольным образцом без действия ПМП. Это наблюдение дает дополнительное подтверждение десорбции отрицательно заряженной СОД1 с положительно заряженной поверхности МНЧ.

Таким образом, посредством действия ПМП на магнитные наносуспензии с иммобилизованными ферментами на поверхности частиц можно влиять на ход биохимических реакций. Также подобные нанокомплексы можно использовать в качестве средств доставки лекарств с последующим их дозированным высвобождением.