Получение низкоплотных углеродных материалов с повышенной термостойкостью на основе графитовых фольг

Калашник Н.А., Калашник А.В.

Аспирант, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: natali.koshina@gmail.com

Получение нанослоистых углеродных материалов имеет как фундаментальную, так и практическую значимость. При изготовлении уплотнительных материалов на основе графитовой фольги (ГФ) до 60% остается в остатках, которые нужно утилизировать либо перерабатывать. Кроме того низкоплотные углеродные материалы часто используют при высоких температурах, поэтому важно увеличить область применения графитовых материалов выше 450°C.

Получение низкоплотных углеродных материалов проводили по следующей методике. Дробленную графитовую фольгу выдерживали в дистиллированной воде, 4% водных растворах борной и фосфорной кислот в соотношении m(ГФ):m(раствора)=1:5. Затем отфильтровывали основную часть жидкости и подвергали термической деструкции при 900°C в муфельной печи в статическом режиме. Полученные низкоплотные углеродные материалы имели насыпную плотность равную 26 г/л, 12,2 г/л и 14,5 г/л для образцов, полученных термодеструкцией фольги обработанной H2O, H3BO3 и H3PO4 соответственно. Далее прокаткой без связующего получали образцы фольги, которые будем называть ГФ1, ГФ2 и ГФ3 в зависимости от раствора, которым пропитывали: дистиллированная вода, раствор борной или фосфорной кислоты соответственно.

Термогравиметрический анализ проводили на синхронном термоанализаторе NETZSCH STA 449C Jupiter при динамическом нагреве образца при скоростях нагрева: 5 К/мин, 10 К/мин и 15 К/мин, до 1200°С в потоке воздуха (50 мл/мин). Результаты термогравиметрического анализа показывают, что температура начала окисления в случае с ГФ2 сдвигается на 100°С, а с ГФ3 – на 110°С в область высоких температур, по сравнению с образцом фольги ГФ1.

При помощи пакета программ фирмы Netzsch экспериментальные кривые потери массы образцов ГФ1 и ГФ2 плотностью 1,0 г/см3 были описаны с точки зрения формальной кинетики двумя последовательными стадиями:

- Уравнением Праута-Томпкинса реакции n-ого порядка с автокатализом (Bna)

−dαdt=A⋅exp−EaRT⋅1−αn⋅αm,

- Уравнением реакции n-ого порядка (Fn)

−dαdt=A⋅exp−EaRT⋅1−αn,

где α – степень превращения исходного образца; (1-α) – степень незавершенности процесса; Еа – энергия активации реакции окисления, кДж/моль; n – порядок реакции; m – фактор ветвления; A – предэкспоненциальный множитель, характеризующий размерность реакции. Кинетические характеристики полученных уравнений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты расчета кинетических параметров по кривым окисления.

| Образец | Кинетическая модель | Eа, kJ/mol | logA | Порядок реакции, n | Фактор ветвления, m | Доля реакции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГФ1 | Bna | 155,4±0,3 | 4,67±0,02 | 0,165±0,004 | 0,027±0,001 | 0,85 |
|  | Fn | 201,8±0,5 | 7,05±0,03 | 0,066±0,002 |  | 0,15 |
| ГФ2 | Bna | 124,3±0,9 | 2,67±0,04 | 0,23±0,01 | 0,16±0,01 | 0,70 |
|  | Fn | 211±4 | 6,9±0,2 | 0,57±0,04 |  | 0,30 |