Химическое осаждение из паровой фазы, структура и свойства тонкопленочных гетероструктур на основе ВТСП REBa2Cu3O7

Солдатенко А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-Mail: Solbass@mail.ru

Высокотемпературные сверхпроводники в форме т.н. лент  второго поколения, представляющих собой многослойные гетероэпитаксиальные структуры на металлических подложках, доказали свою эффективность в области электроэнергетики. Дальнейшее совершенствование этих материалов подразумевает увеличение их токонесущей способности, для чего необходимы ВТСП-слои с толщиной > 2мкм. Этому препятствует накопление в толще пленки морфологических дефектов - (l00)-ориентированных зерен REBCO и нанопор. Для борьбы с этими явлением применяют введение в ВТСП-слой дополнительных несверхпроводящих оксидных интерслоев. Этот подход, основанный на умышленном увеличении рассогласования параметров решетки YBCO и темплейта, позволяет увеличить критический ток за счет подавления роста зерен примесных ориентаций, однако при этом снижается сечение сверхпроводимости. В данной работе для подавления образования (l00)-ориентированных зерен была предпринята попытка введения в слой YBCO сверхпроводящего слоя GdBCO, имеющего идентичную структуру, но отличающегося параметрами элементарной ячейки.

Цель работы – получение пленок YBa2Cu3O7-x, GdBa2Cu3O7-x и их гетероструктур методом MOCVD (химическое осаждение из газовой фазы металл-органических прекурсоров), выявление их структурных и морфологических особенностей, установление их взаимосвязи со сверхпроводящими свойствами.

Задачами данной работы являлись:

- Оптимизация температурных условий осаждения данных пленок REBCO;

- Выявление областей оптимальных составов в системах Y2О3-BaО-CuO и Gd2О3-BaО-CuO;

- Получение гетероструктур GdBa2Cu3O7-x/YBa2Cu3O7-x

Полученные образцы аттестованы рядом дифракционных методов (РФА, - и -сканирования), РЭМ, РСМА, сверхпроводящие характеристики определены индуктивным методом измерения магнитных свойств. Критическую плотность тока рассчитывали по кривой восприимчивости,  используя модель Бина. Оптимизацию состава и температурных условий осаждения пленок проводили по результатам РФА и критерию величины плотности тока.

Установлены  области оптимального состава пленок YBCO и GdBCO на подложках MgO(100) и SrTiO3(001) и установлена зависимость состава от температуры осаждения. По результатам - и -сканирования выявлено наличие острой текстуры пленок при эпитаксиальном росте на подложке SrTiO3(001). Область оптимального состава пленок лежит непосредственно вблизи соединительной прямой RBаCuO – R2O3 на треугольнике составов R2O3-CuO-BaO. Оптимальные температурные условия осаждения пленок YBa2Cu3O7-x на подложке SrTiO3(001) лежат в интервале 830-850°С.

С учетом  полученных результатов синтезированы и исследованы гетероструктуры состава GdBa2Cu3O7-y/YBa2Cu3O7-x/SrTiO3. Выявлено увеличение критического тока при создании двухслойных гетероструктур по сравнению с пленками YBCO аналогичной толщины; полная реализация этого подхода затруднена различиями в оптимальных температурах получения слоев YBCO и GdBCO, а также возникновением морфологических дефектов на интерфейсе.