Исследование термических превращений пористых пленок
анодного оксида алюминия, полученных в различных электролитах

Пестриков Павел Петрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pestrikovp@gmail.com

Пористые пленки анодного оксида алюминия (АОА) состоят из системы вертикальных цилиндрических каналов, расположенных перпендикулярно поверхности образца. Подобная структура позволяет использовать их в качестве мембран для разделения различных газов и фильтрации жидкостей, матриц для формирования наноструктур, носителей для катализаторов и т.д. Вышеуказанные применения зачастую предъявляют повышенные требования к устойчивости материала при высоких температурах, что может быть достигнуто путем кристаллизации исходно аморфных оксидных пленок. Примеси электролита, внедряющиеся в структуру материала в процессе анодного окисления, их количество и химическая природа, значительно влияет на процессы кристаллизации.

Целью данной работы является исследование поведения пленок АОА при высоких температурах. Образцы получали электрохимическим окислением алюминия при постоянном напряжении в растворах различных электролитов (см. табл. 1). Оксидные пленки отделяли от непрореагировавшего алюминия путем его растворения в 10% растворе брома в метаноле.

Таблица 1. Условия получения пористых пленок анодного оксида алюминия.

| Электролит | Концентрация, М | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| Серная кислота | 0,3 | 25 |
| Щавелевая кислота | 0,3 | 40 |
|  |  | 120 |
| Ортофосфорная кислота | 0,1 | 185 |

Образцы АОА исследовали методом термогравиметрического анализа в температурном интервале 40-1450°C в атмосфере аргона. Термограммы для образцов, полученных в растворе щавелевой и серной кислот, имеют сходный вид. Наблюдается небольшая (≈ 1%) потеря массы в интервале температур 200-600°C, связанная с удалением сорбированной и химически связанной воды. Далее при температурах 900-950°C происходит резкое изменение массы (≈ 7-8%), связанное с термическим разложением и удалением примесей электролита. Оксалаты при нагревании разлагаются с образованием CO и CO2, сульфаты – с образованием SO2. Процесс удаления примесей сопровождается экзоэффектом, связанным, вероятно, с кристаллизацией нестехиометрической смеси низкотемпературных модификаций оксида алюминия.

В случае использования фосфорной кислоты в качестве электролита потери массы при нагревании не наблюдается. Это объясняется отсутствием летучих продуктов разложения фосфатов, а также может быть связано с образованием термодинамически стабильной фазы фосфата алюминия. При этом кристаллизация аморфного оксида алюминия происходит при более низкой температуре по сравнению с другими электролитами.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 15-08-09012 и
№ 16-38-00861).