Исследование процесса образования фрактальных кристаллических структур при воздействии импульсного лазерного излучения.

Бурцев А.А.

# Ассистент

Владимирский Государственный Университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 
 факультет прикладной математики и физики, Владимир, Россия
E–mail: murrkiss2009@yandex.ru

В настоящее время считается, что наиболее перспективные технологии получения органических и неорганических материалов с новыми ранее недоступными характеристиками будут основываться на процессах самосборки наночастиц. Это обусловлено уникальными характеристиками индивидуальных наночастиц, а также возможностью модификации формы и свойств их поверхности для управления взаимодействием, определяющим в процессе самосборки архитектуру ансамбля наночастиц [1]. Исследование кооперативных процессов при фазовых переходах (кристаллизации из раствора и расплава) и морфологии полученных структур может развить и углубить существующие теоретические представления и открыть новые возможности в прикладных исследованиях.

При малом объеме расплава получаются гораздо более неравновесные системы, в которых можно наблюдать новые формы кристаллизации веществ. Чем меньше система, тем больше в ней случайных флуктуаций и тем выше взаимная обусловленность поведения ее частей. Для микросистемы относительное значение различных факторов, действующих на кристаллизирующееся вещество, совсем иное, чем для макросистемы [3, 4].

При застывании (или абляции) капли расплава малого объема большая часть вещества кристаллизуется по краю области, выпадая в виде фрактальных структур [2]. Наибольший интерес вызывает то, что данные структуры (дендритные кристаллы) распределены по краю области воздействия лазера соответственно [3]. С помощью управления формой распределения энергии в лазерном импульсе удалось добиться равномерного распределения дендритных кристаллов по всей области воздействия.

В данной работе проведен анализ кристаллических структур, полученных при воздействии импульсного лазера с длиной волны λ=1,06 мкм и диаметром пятна D=1,6 мм (энергия импульса Ep≈2 Дж, длительность импульса t менялась в диапазоне 5 – 25 мс). С помощью математического моделирования рассмотрено и проанализировано сложное «запутанное» поведение флуктуаций термодинамических параметров (плотности и температуры), воздействие лазерного излучения на поверхность стали, а также рост и структура кристаллов.

Литература

- Андреева Л.В., Новоселова А.С., Лебедев-Степанов П.В., Иванов Д.А., Кошкин А.В., Петров А.Н., Алфимов М.В. “Закономерности кристаллизации растворенных веществ из микрокапли” // ЖТФ. – 2007. – V. 77. – No. 2. – C. 22-30.

- Бурцев А.А., Антонов Д.Н., Бутковский О.Я. “Окрашивание поверхности металлов под действием импульсного лазерного излучения” // ЖТФ. – 2014. – V. 84. – No. 10. – C. 83-86.

- Бурцев А.А. “ Описание кристаллизации как диссипативной флуктуирующей системы” // «Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов». – Тверь: Изд-во Тверского гос.ун-та, 2014. –C. 66-73.

- Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512с., ил.