Фотолюминесценция кристаллов Ca4Ga2S7: Eu2+

Гусейнов Илкин Тагир

Аспирант

Национальная Академия Авиации, Баку, Азербайджан

E–mail: inibrahim@mail.ru

Была исследована фотолюминесценция (ФЛ) кристалла Ca4Ga2S7: Eu2+. Соединение Ca4Ga2S7 синтезировалось методом твердофазных реакций из порошковых компонентов CaS и Ga2S3, взятых в стехиометрических соотношениях в графитизированных кварцевых ампулах, откачанных до вакуума 10-4мм рт.ст. по схеме:

4 CaS + Ga2S3  Ca4Ga2S7

Температура синтеза и его продолжительность составляли 11500С и 6 ч.

Для получения сведений о структуре и симметрии поликристаллических образцов был проведен рентгенофазовый анализ. Рентгенодифрактометрические исследования проводились в дифрактометре D8 ADVANCE, на CuKα-излучении при комнатной температуре и в интервале углов 100≤2θ≤800. На дифрактограмме зафиксированы восемь дифракционных пиков, соответствующих 2θ= 260985′; 310259′; 440792′; 530074′; 550633′; 650208′; 710914′; 740088′. Установлено, что синтезированные кристаллы имеют кубическую гранецентрированную решетку с параметром а=5,713 Å. Анализ полученных данных позволяет считать, что при взаимодействии компонент CaS и Ga2S3 образуется кубическая структура типа сфалерита.

Обычно тройные халькогениды активируются такими редкоземельными элементами (РЗЭ), как Eu, Ce, Nd, Pr и т.д. Синтезированное нами соединение Ca4Ga2S7 активировалось европием (Eu). Первоначальные исследования некоторых свойств этого соединения показали, что оно обладает интересными люминесцентными свойствами. Ниже на рисунке показан спектр ФЛ Ca4Ga2S7: Eu2+ с 5%-ным содержанием европия, снятый на спектрометре "ФЛЮОРАТ-02 ПАНОРАМА" при комнатной температуре и при температуре жидкого азота. Как видно из рисунка, при 655 nm при обоих температурах на кривой ФЛ наблюдается максимум. Из рисунка видно, что полуширина спектра ФЛ при азотной температуре (ΔΕ=0,14eV) меньше, чем при комнатной (ΔΕ=0,16eV). Вероятно, это связано с изменением электронно-фононного взаимодействия при понижении температуры в соединении Ca4Ga2S7: Eu2+.

Рис 1. Спектры фотолюминесценции Ca4Ga2S7:Eu2+ при температурах: 85К(кривая 1) и 300К (кривая 2).