Исследование антистоксовой люминесценции ионов гольмия во фторидных кристаллах со структурой флюорита при возбуждении на уровень 5I5

Меркулов А.П.1, Ляпин А.А.2

1студент,2старший научный сотрудник,  к.ф-м.н.

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева,

Институт физики и химии, Саранск, Россия

E-mail: merkulianskii@yandex.ru

Антистоксова люминесценция ионов Ho3+ во фторидных кристаллах со структурой флюорита изучается с 60-х годов прошлого века [1,2,4]. Актуальность данных исследований вызвана возможным применением этих материалов в качестве визуализаторов инфракрасного излучения, квантовых счетчиков, активных сред для лазеров.

В настоящей работе представлены результаты исследования механизмов возникновения антистоксовой люминесценции  в ионах Ho3+ в кристаллах CaF2:Ho и BaF2:Ho при возбуждении на уровень 5I5 ионов Ho3+ лазерным инфракрасным излучением  с длиной волны 890нм.  Одной из особенностей фторидных кристаллов со структурой флюорита при легировании РЗ-ионами является образование в них кластеров, которые значительно влияют на механизмы, отвечающие за возникновение антистоксовой люминесценции в этих материалах. Исследованию антистоксовой люминесценции ионов Ho3+ во фторидных кристаллах при возбуждении на уровни 5I4, 5F5, 5S2, 5F3 посвящено значительное количество публикаций [1-3]. Однако в настоящее время практически отсутствуют работы, в которых исследовалось коротковолновое свечение при возбуждении на энергетический уровень 5I5  ионов Ho3+ лазерным излучением в ближнем ИК-диапазоне. При данном способе возбуждения были зарегистрированы спектры антистоксовой люминесценции ионов Ho3+ соответствующие переходам 5F3→5I8, 5F4(5S2)→5I8, 5F5→5I8 этих ионов в кристаллах CaF2:Hо и BaF2:Hо, что объясняет интенсивное свечение данных кристаллов в видимом диапазоне длин волн и возможность использования их для визуализации инфракрасного излучения. Для выявления механизмов ответственных за возникновение антистоксовой люминесценции ионов Ho3+ в материалах CaF2 и BaF2 были зарегистрированы кинетики разгорания и затухания люминесценции ионов Ho3+ с уровней 5F3, 5S2, 5F5 этих ионов. На основе анализа экспериментальных данных в работе предложены каналы заселения энергетических уровней ионов Ho3+ в кристаллах CaF2:Ho и BaF2:Ho при возбуждении на уровень 5I5 этих ионов. Проведен сравнительный анализ механизмов антистоксовой люминесценции в кристаллах CaF2:Ho и BaF2:Ho.

Авторы выражают благодарность за предоставленные для исследования образцы сотрудникам Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Федорову П.П., Кузнецову С.В.

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности по заданию № 3.384.2014/К и государственного задания № 0708 0210059 611 («Организация проведения научных исследований»).

Литература

1. Brown M.R., Shand W.A., Physics Letters, 11, 219 (1964).

2. S.R. Bullock, et al, J. Opt. Soc. Am. B., 14, 553 (1997).

3. Mujaji M., Comins J.D., Phys. Stat. Sol. С, 9, 2372 (2004)

4. A.A. Lyapin, et al, Journal of Luminescence, 167, 120 (2015)