Исследование спектроскопических характеристик монокристаллических плёнок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce и (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce,Eu выращенных методом жидкофазной эпитаксии
Васильев Дмитрий Антонович
Аспирант
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН Москва, Россия

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН Москва, Россия

Научный центр волоконной оптики РАН Россия
E–mail: dimaphys@gmail.com

Ранее в работах [1,2] было показано влияние концентраций оксидов CeO2 и Al2О3 в шихте на люминесценцию плёнок Gd3(Al,Ga)5O12:Се3+ (GAGG:Се3+). Исследования проводились на эпитаксиальных пленках, выращенных из переохлаждённых растворов-расплавов на основе системы PbO-B2O3 с концентрацией оксида CeO2 (C(СеО2)) = 0.2, 0.03 и 0.3 мол.%, с концентрацией C(Al2О3) от 2.1 до 5 мол.% при С(Gd2O3) = 0.2 мол.%.

Целью настоящей работы являлось исследование спектроскопических характеристик монокристаллических эпитаксиальных плёнок GAGG:Се3+ и GAGG:Се3+,Eu3+, выращенных из переохлаждённых растворов-расплавов на основе системы PbO-B2O3 с концентрацией  C(СеО2) 0.2 и 0.3 мол.%, С(Gd2O3) 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 мол.% и оксида европия C(Eu2O3)=0.05 мол.% при C(Al2О3) = 4.5 мол.% в шихте.

Методом жидкофазной эпитаксии на монокристаллических подложках Gd3Ga5O12 с ориентацией (111) синтезированы 24 эпитаксиальные плёнки (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ и 3 плёнки (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+,Eu3+. Проведены исследования оптического поглощения, люминесценции, времени затухания люминесценции и относительного световыхода в этих пленках.

Установлено, что с увеличением концентрации С(Gd2O3)  в шихте, в спектрах поглощения плёнок (Pb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce3+ наблюдалось размытие полосы поглощения уровня 5d2 иона Ce3+, что свидетельствует о вхождении в состав плёнки ионов Ce4+ согласно [3] .

Спектр люминесценции плёнки Pb0.02Ce0.06Eu0.07Gd2.85Al4.1Ga0.9O12 характеризовался неэлементарной полосой с максимумами 495, 595, 612 и 630 нм. В этом спектре отсутствуют полосы люминесценции Ce3+, что свидетельствует о передаче энергии от ионов Ce3+ к Eu3+.

Спектры затухания люминесценции и относительного световыхода плёнок GAGG:Се3+, показавших наибольшую интенсивность люминесценции, были измерены в Институте физики Тартуского университета (Эстония) и повторные измерения были проведены доктором S. Kurosawa в Университете Тахоку (Япония). Измеренные времена затухания люминесценции лежат в диапазоне от 20 до 70 нс (рис.1), а наибольший световыход составил 22 000 фотон на МэВ, что сравнимо с мировыми результатами по монокристаллам и керамике Gd3(Al,Ga)5O12:Ce3+.

Таким образом, в настоящей работе показано, что из всех исследованных растворов -расплавов  световыходом 22 000 фотон на МэВ и временем затухания люминесценции 24.9 нс для быстрой компоненты и 60 нс для медленной обладает плёнка Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.96O12.

This research was supported by European Social Fund's Doctoral Studies and internationalisation Programme DoRa.

Рис.1 Кинетика люминесценции плёнки Pb0.01Ce0.03Gd2.96Al3.14Ga1.96O12 при возбуждении электронным пучком, постоянная времени быстрой компоненты 24 нс, медленной 60 нс.

Литература

1.  Д.А. Васильев  Исследование оптического поглощения и люминесценции плёнок Gd3(Al,Ga)5O12:Ce, выращенных методом жидкофазной эпитаксии из свинец содержащих  растворов-расплавов. Ломоносов 2014, секция «Физика», сборник тезисов, с. 172-173.

2. Д.А. Васильев Исследование влияния концентрации оксидов Al2O3 и Gd2O3 на люминесценцию Ce3+ в плёнках GAGG:Се3+, выращенных методом жидкофазной эпитаксии. Ломоносов 2015, секция "Физика" подсекция "Оптика".

3. Kei Kamada et al./Optical Materials 41 (2015) 63–66.