Отрицательная дифференциальная проводимость в гетероструктурах на основе наноуглерода

Грушин М. А.
студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ma.grushin@physics.msu.ru

Работа посвящена изучению эмиссионных и транспортных процессов в гетероструктурах типа метал-окисел-наноуглерод. Исследовались гетероструктуры с различной толщиной окисла (диэлектрика). Образцы имели следующую структуру: титановая пленка (катод), пленка оксида титана и наноуглеродная пленка. Титановая пленка и пленка окисла получались магнетронным методом, а наноуглеродная пленка – методом импульсно-плазменного осаждения. Вольтамперные характеристики (ВАХ) измерялись с помощью интерфейсной платы NI PCI-6229, в программной среде «LabView». Обработка и оформление результатов, проводились с помощью программы QtiPlot. Измерения ВАХ проводились при различных температурах и частотах развертки.

Было обнаружено, что для структуры с толстым окислом (20-50 нм) характерны ВАХ, которые хорошо описываются на основе теории надбарьерной термоэлектронной эмиссии. По ВАХ были определены основные параметры границы гетероструктуры Ti-TiO2-C. Для структуры с тонким диэлектрическим слоем TiOx (5 нм) была обнаружена отрицательная дифференциальная проводимость при комнатной температуре. ВАХ для толстого слоя окисла и две ВАХ для тонкого слоя при комнатной температуре с различными частотами развертки приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. ВАХ при комнатной температуре для толстого слоя оксида (кривая 2), для тонкого слоя оксида с частотой развертки 0,25 Гц (кривая 1), с частотой развертки 0,5 Гц (кривая 3).

В работе приводится классификация механизмов электронного транспорта, приводящих к появлению отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП), рассматриваются возможные наноструктуры с ОДП. На основе полученных экспериментальных результатов и теоретического анализа предложен механизм ОДП с участием резонансных состояний в тонком слое TiOx.

Литература

- Дирнлей Дж. Электрические явления в аморфных пленках окислов// Дж. Дирнлей, А. Стоунхэм, Д. Морган// Успехи физических наук- 1974. - Том 112, вып.1//

- Rajeev. R. Pandey Nicolas Bruque, Khairul Alam, Roger K. Lake. Carbon nanotube – molecular resonant tunneling diode// phys. Stat. sol. 2006. – (a)203 No. 2

- Sommath Bhattacharyya, S. Ravi, P. Silva. Demonstration of an amorphous carbon tunnel diode//2007.- applied physics letters 90, 082105

- Yanqing Wu, Damon B. Farmer, Wenjuan Zhu, Shu-Jen Han, Christos D. Diimitrakopoulos, Ageeth A. Bol, Phaedon Avouris, Yu-Ming Lin. Three-terminal grapheme negative differential resistance devices// Acsnano. 2012.
V. Hung Nguen, Y. M. Niquet, P. Dollfus. Gate-controllable negative differential conductance in graphene tunneling transistor// Semiconductor science and technology. 2012. – 27 105018.

- S. Ravi, P. Silva, Gehan A. J. Amaratunga. Quantum size effects in amorphous diamond-like carbon superlattices// Applied physics. 1994. – Vol.33 pp. 6458-6465.

- S. Bhattacharyya, S. J. Henley, E. Mendoza. Resonant tunnelling and fast switching in amorphous-carbon quantum-well structures// Nature materials/ 2006.-Vol 5

- A. Vasiliauskas, S. Meskinis, S. Tamulevicius. Negative resistance effect and charge transfer mechanisms in the ion beam deposited diamond like carbon superlattices// Materials science. 2011.-Vol.17 No. 1.