Электронный транспорт в гранулированных системах Al2O3

Магомедова Аминат Асхабалиевна1

(Никитский Н.А.1, Черноглазов К.Ю.2)

Студентка 4 курса

- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

2. НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: amina_mag2102@mail.ru

Гранулированные проводники образуют новый класс искусственных материалов, обладающих контролируемыми на наноуровне электронными свойствами, и состоят из плотноупакованных гранул размером от нескольких до сотен нанометров. Они представляют интерес для практического применения в оптике и оптоэлектронике. Также внимание к этим материалам связано с тем, что они являются удобным модельным объектом перколяционных систем, свойства которых определяются перестраиваемыми взаимосвязанными эффектами беспорядка, кулоновского взаимодействия, электронными корреляциями и квантовыми явлениями [1,2]. В таких системах вблизи перколяционного перехода может наблюдаться необычная (логарифмическая) зависимость проводимости, объясненная недавно особенностями кулоновского взаимодействия в наногранулированных сплавах [3,4]:

σT=a+blnT,                                                       (1)

где T – температура, a и b - некоторые постоянные, зависящие от материала образца.

В данной работе исследованы температурные зависимости проводимости систем (Co84Nb14Ta2)x(Al2O3-y)1-x на основе нестехиометрического диэлектрика Al2O3-y с содержанием ферромагнитного сплава Co84Nb14Ta2 в диапазоне х = 37-56 ат.%. Сопротивление образцов, измеренное при комнатной температуре, варьировалось в пределах от 100 до 900 Ом в зависимости от концентрации сплава Co84Nb14Ta2. Вольтамперные характеристики исследованных образцов демонстрировали линейный характер. Температурные зависимости проводимости измерялись в интервале температур: T=50-300 К. Было обнаружено, что в этом температурном интервале зависимости (Т) всех исследуемых образцов удовлетворительно описываются формулой (1). Из анализа температурных зависимостей проводимости были рассчитаны коэффициенты a и b. Было установлено, что полученные значения коэффициента b для разных образцов слабо отличаются друг от друга. Также установлено, что проводимость исследованных образцов, измеряемая на переменном сигнале, не зависит от частоты в области частот 5 Гц-100 кГц.

Таким образом, можно заключить, что проводимость рассматриваемых систем (Co84Nb14Ta2)x(Al2O3-y)1-x с содержанием сплава Co84Nb14Ta2в диапазоне х = 37-56 ат.% могут быть удовлетворительно описаны теорией [3,4], развитой для гранулированных металлов вблизи перехода диэлектрик-металл.

Литература

[1] Murray, C. B., D. J. Norris, and M. G. Bawendi, 1993, J. Am. Chem. Soc. 115, 8706.

[2] Gaponenko, S., 1998, Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals (Cambridge University Press, Cambridge, England).

[3] K.B. Еfetov, A. Tschersich, Phys.Rev. B 67, 174205 (2003).

[4] I.S. Beloborodov, A.V. Lopatin, V.M.Vinokur, K.B. Еfetov, Rev. Modern Phys. 79,469 (2007).