Структурные и оптические свойства галлуазитных нанотрубок с осажденными наночастицами серебра

Кондакова А.В.1, Куралбаева Г.А.2, Исакулов А.Б.2

Студент, аспирант, магистрант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,  физический факультет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: shargenga@mail.ru

Галлуазиты (Halloysite) представляют собой слоистый материал, aлюмосиликат Al2Si2O5(OH)4, состоящий из нанотрубок диаметром около 5-15 нм и длиной порядка долей микрометров. Благодаря своей структуре, данный материал может быть использован в качестве наполнителя для различных нанокомпозитов [1]. В ходе проделанной работы были исследованы образцы галлуазита без примесей, а также с внедренными наночастицами серебра [2]. Образцы снимались на сканирующем электронном микроскопе и просвечивающем электронном микроскопе, также сделан рентгеноструктурный анализ. На снимках, сделанных просвечивающим электронным микроскопом, наблюдаются плотное расположение наночастиц серебра на поверхности нанотрубок и хорошая кристалличность частиц.

Были измерены спектры отражения, пропускания и поглощения в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Наблюдался плазмонный резонанс от наночастиц серебра в области 400-600 нм,  положение которого варьировалось с помощью изменения  концентрации серебра, размеров трубок и функционализации их поверхности. Возможность плазмонного резонанса в видимом диапазоне позволит использовать нанокомпозит при фотовозбуждении в качестве фотокатализатора и антисептика. Благодаря иммобилизации наночастиц серебра в нанотрубках высвобождение ионов серебра будет более  контролируемым.

Возможность биологического применения композита была доказана в ходе эксперимента по уничтожению бактерий E.Coli при освещении их голубым светом. Таким образом, галлуазитные нанотрубки с осажденными наночастицами серебра являются перспективными для использования в качестве компонента антибактериальных покрытий.

Литература

1. E. Abdullayev, K. Sakakibara, K. Okamoto, W. Wei, K. Ariga, Yu. Lvov. Natural Tubule Clay Template Synthesis of Silver Nanorods for Antibacterial Composite Coating. ACS Appl. Mater. Interfaces 3, 4040–4046 (2011).

2. S. Jana, S. Das. Development of novel inorganic–organic hybrid nanocomposites as a recyclable adsorbent and catalyst, RSC Adv. 4, 34435 (2014).