Изменение температур магнитных фазовых переходов в сплаве Tb9La1
под действием быстрой закалки из расплава

Звонов А.И. 1, Цвик Я. 2, Карпенков Д.Ю. 3,4, Смаржевская А.И. 1

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

2Международная лаборатория высоких магнитных полей и низких температур,
Вроцлав, Польша

3Тверской государственный университет, физико-технический факультет,
Тверь, Россия

4Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия

E–mail: zvonov@physics.msu.ru

Для современной техники, а так же развития новых технологий требуются материалы с уникальными, по сравнению с традиционными, сочетаниями механических, тепловых, а так же магнитных свойств. Современные направления исследований включают в себя получение новых материалов с использованием таких различных методик, как изменение микроструктуры исходных материалов с помощью размалывания и спекания, с помощью отжига, или закалки, или многослойного напыления тонких пленок.

Редкоземельные металлы (РЗМ) и их сплавы вызывают большой интерес для поиска новых и уникальных материалов в связи с открытием в них в прошлом веке гигантских значений магнитной анизотропии, магнитострикции и магнитокалорического эффекта (МКЭ) в области магнитных фазовых переходов [1-5].

До настоящего времени исследования влияния перечисленных техник получения новых материалов на магнитные свойства РЗМ и их сплавов не проводились. В предыдущих работах нами были приведены результаты исследования влияния быстрой закалки из расплава на магнитные свойства чистых РЗМ гадолиния, тербия и диспрозия [6,7], а так же сплава Tb8Y2 [8], обладающего температурами магнитных фазовых переходов и критическим полем существования геликоидального антиферромагнитного состояния (ГАФМ) близкими к диспрозию.

В тербии с увеличением температуры наблюдается магнитный фазовый переход из ферромагнитного в ГАФМ состояние при температуре Θ1 = 221 K. Второй магнитный фазовый переход, из ГАФМ фазы в парамагнитное состояние, наблюдается при температуре Θ2 = 228 K. При помещении образца тербия во внешнее магнитное поле температурная область существования ГАФМ фазы уменьшается за счёт увеличения Θ1 и уменьшения Θ2. Полностью ГАФМ фаза в тербии подавляется в магнитном поле 180 Э [1-5].

Таким образом, у тербия температуры магнитных фазовых переходов очень близки, а так же эти переходы сливаются в один даже в незначительном магнитном поле [1-3]. При сплавлении тербия с лантаном уже при концентрации в 5 ат.% лантана полностью подавляется ГАФМ фаза (в нулевом внешнем магнитном поле) за счет того, что при росте концентрации лантана температура Θ1 сплава падает медленнее, чем Θ2 [9]. Согласно литературным данным, при указанной концентрации и температуре 209 K сплав Tb95La5 испытывает единственный магнитный фазовый переход из ферромагнитного в парамагнитное состояние (фазовый переход типа температура Кюри). С дальнейшим повышением концентрации лантана в сплаве температура данного перехода продолжает снижаться. Следовательно, при концентрациях лантана от 5 до 20 ат.% лантана (область высоких концентраций тербия, при которой существует твердый раствор замещения с кристаллической структурой P63/mmc, соответствующей кристаллической структуре тербия, и прочих тяжелых РЗМ), сплавы серии Tb-La показывают магнитное поведение сродни гадолинию, с той лишь разницей, что осью легкого намагничивания в монокристаллах данных сплавов является кристаллографическая ось b [1].

Целью данной работы являлось изучение влияния быстрой закалки из жидкой фазы на магнитные характеристики сплава Tb9La1, в том числе, на температуру Кюри.

Исходный сплав Tb9La1 был получен методом индукционной плавки из тербия и лантана чистотой не менее 99,9 %, плавка производилась в алундовом тигле, в атмосфере чистого аргона. Быстрозакаленный сплав Tb9La1, исследованный в данной работе, получен методом спинингования на установке, разработанной на кафедре магнетизма ТвГУ [10]. Нагретый выше температуры плавления сплав Tb9La1 разливался на быстро вращающийся медный диск, линейная скорость вращения которого составляла 12 м/с. Кристаллическая структура и однофазность полученных образцов контролировалось методом рентгенофазового анализа. Измерения температурных зависимостей намагниченности проводились на вибрационном магнитометре, устройство которого подробно приведено в статье [11].

Были произведены измерения температурных зависимостей намагниченности в слабых магнитных полях 100 и 200 Э, как для исходного, так и для быстрозакаленного сплава с последующей экстраполяцией температуры Кюри к нулевому значению поля. Таким образом, была определена температура магнитного фазового перехода в нулевом магнитном поле, как для литого материала TC = 200 K, так и для быстрозакаленного сплава Tb9La1 TC = 188 K. Показано существенное изменение температуры Кюри в результате быстрой закалки из расплава в сплаве Tb9La1.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 16-02-00472 А.

## Литература

- Никитин С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. М.: Издательство Московского университета. 1989.

- Белов К.П. Магнитотепловые явления в редкоземельных магнетиках. М.: Наука. 1990.

- Тейлор К., Дарби М. Физика редкоземельных соединений. М: Мир. 1974.

- Савицкий Е.М., Терехова В.Ф., Наумкин О.П. Физико-химические свойства редкоземельных металлов скандия и иттрия, УФН. 1963. т. 79. вып. 2. С. 263.

- Белов К.П., Левитин Р.З., Никитин С.А. Ферро- и антиферромагнетизм редкоземельных металлов, УФН. 1964. т. 82. вып. 3. С. 449.

- Панкратов Н.Ю., Звонов А.И. и др. Магнитокалорический эффект и магнитные фазовые переходы в нанокристаллических редкоземельных металлах: Tb, Dy и Gd, Известия РАН. Серия физическая. (2013). Т. 77. № 10. С. 1472.

- Zvonov A.I., Pankratov N.Yu, et.al. The change of crystallite sizes and magnetocaloric effect in rapidly quenched dysprosium. Phys. Stat. Sol. (C). (2014). Vol. 11, no. 5-6. p. 1149.

- Звонов А.И., Цвик Я., и др. Влияние быстрой закалки из расплава на магнитные свойства Tb8Y2, “ХХII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам “Ломоносов-2015” Секция “Физика”, Сборник тезисов докладов, Физический факультет МГУ, 2015, С. 287–287а.

- Burgardt P., Legvold S. Magnetic ordering in terbium alloys. Phys. Rev. B. Vol. 20. № 9 (1979).

- Karpenkov D. Yu., Karpenkov A. Yu., et.al. Solid State Phenomena, 190 (2012), p. 323.

- Nizhankovscii V.I., Lugansky L.B. Vibrating sample magnetometer with a step motor. Meas. Sci. Technol. 18 (2007), p. 1533.