Особенности проявления электрических свойств (проводимость, диэлектрическая проницаемость) в кристаллах и полимерах со слабыми водородными связями ОНО

Воробьев Андрей Владимирович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: vorobyev@polly.phys.msu.ru

В настоящей работе нами были исследованы вещества со слабыми водородными связями ОН···О длиной 2.652.9Å: кристаллогидраты формиатов (эрбия, иттрия, гольмия), сегнетоэлектрические кристаллы (триглицинселенат (ТГСел), диглициннитрат (ДГН), колеманит), кристалл триглицинтеллурата (ТГТел), полиакрилат натрия и полиакриловая кислота [1-3]. При исследовании этих веществ использовался метод диэлектрической спектроскопии с применением широкополосного диэлектрического спектрометра Concept 40 фирмы Novocontrol. Измерялись электрические свойства (проводимость, диэлектрическая проницаемость) этих веществ в интервале температур от 2 до 95ºС и в диапазоне частот от 0.1Гц до 2МГц. Измерения проводились с изменением  температуры ступенчато на 2-3ºС.

В воде как жидкости можно отметить три характерные температурные области: 220ºС, 3550ºС и 6585ºС.

Особенности электрических свойств изученных нами веществ приходятся на вышеупомянутые характерные температурные области. Для этого круга веществ мы наблюдали также явления квазилинейной дисперсии и недебаевского типа спектра, который связан с уширением спектра частот колебаний. Для объяснения наблюдаемых особенностей авторами была выбрана модель потенциала с двумя минимумами энергии как наиболее подходящего объекта для интерпретации экспериментальных данных.

Матрица вещества окружена сеткой водородных связей, и с ростом температуры происходит перестройка энергий этой сетки связей, что влияет на матрицу, которая в той или иной степени сама  подвержена изменениям. Результирующий отклик является суммой вклада матрицы и сетки водородных связей. Ввиду того, что характерные точки особенностей электрических свойств проявляются вблизи особых температурных точек воды, можно сделать вывод о том, что сетка водородных связей вносит основной вклад в общую картину происходящих процессов.

Литература

- Воробьев А.В., Гаврилова Н.Д., Лотонов А.М. Диэлектрический отклик    триглицинселената на частотах 0.07 Гц  10 МГц в парафазе // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2015, №1, с. 29-34.

2.   Gavrilova N.D., Vorobiev A.V., Malyshkina I.A., Novik V.K. Dielectric response of holmium formate crystallohydrate at 100mHz – 10MHz // Ferroelectrics. 2015, v. 478, № 1, p.88-95.

3.   Гаврилова Н.Д., Воробьев А.В., Малышкина И.А., Махаева Е.Е., Новик В.К. Влияние на диэлектрические свойства полиакрилата натрия изменений физических свойств воды в ее особых температурных точках // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2016, т. 58, № 1, с. 37-45.