CoFeMg нанотрубки: синтез, структурные и проводящие свойства

Т.Ю. Мейримова1, А.Л. Козловский1,2

магистрант 1го курса

1ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

2Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы, Казахстан

E-mail: tanay_91@mail.ru

Металлические наноструктуры представляют огромный интерес, так как обладают необычными оптическими, электронными, магнитными и химическими свойствами. Существует различные возможности их применения в оптоэлектронных устройствах [1], в качестве катализаторов [2] в химических реакциях, а также в качестве биосенсоров [3].  Для получения  металлических нанотрубок и нанопроволок удобно использовать метод темплатного синтеза. Главным достоинством данного метода является возможность контролировать скорость осаждения металлов в поры, путем изменения величины силы тока и приложенного напряжения, а так же временем осаждения. Регулируя эти параметры можно получить наноразмерные объекты с желаемой структурой.

В данной работе рассмотрено влияние добавки магния в структуру CoFe  нанотрубок на проводящие свойства при термическом отжиге. В качестве шаблонной матрицы использовали полимерные полиэтилентерефталатные мембраны с диаметрами пор 390 – 400 нм. Для изучения характеристик полученных нанотрубок были использованы методы РЭМ, ЭДА, РСА.  Показано, что добавление Mg в атомном соотношении 1,2 % приводит к появлению второго минимума на графики зависимости изменения сопротивления от времени отжига, что может быть объяснено изменением кристаллической текстуры, а также снижению дефектной структуры в процессе отжига.

Рисунок 1. График зависимости изменения сопротивления нанотрубок от времени отжига

Литература

- J.C. Hulteen, C.R. Martin  // J. Mater. Chem. 1997, V.7, p.1075

- D. Fink, A.V. Petrov, V. Rao et al. // Rad.Meas. 2003, v. 36, p 751.

- D. Gehlawat, R.P. Chauhan // Materials Chemistry and Physics 145 (2014) 60 – 67