Структура и механические свойства полиуретанового композита с пространственно стабилизированными ферромагнитными частицами

Кабанов Владислав Михайлович

Студент 4 курса

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vm.kabanov@physics.msu.ru

Функциональные композитные материалы уже нашли свое применение в ряде современных технологий. Дизайн новых материалов с заданными свойствами под конкретную технологическую задачу невозможен без выявления закономерностей формирования их структуры, влияния различных факторов на свойства и функциональность, работу в реальных условиях эксплуатации и стабильность. В современных технологиях особую значимость приобретают эластичные полимерные композитные материалы, сочетающие эластичность полимерной матрицы и функциональность наполняющих частиц, в частности для целей сенсорики, актюаторной техники, защитных покрытий. Известно, что помимо концентрации частиц наполнителя и их пространственного упорядоченного расположения в полимерной матрице, существенную роль в формировании функциональных свойств играют специфические свойств частиц такие, как, например,  анизотропия их формы, размер и  фазовый состав. [1,2]

Полиуретан является привлекательным материалом для использования в качестве стабилизирующей матрицы в виду широкого спектра областей применения. По разработанной методике [3] был синтезирован анизотропный композиционный материал на основе модифицированного полиуретана, в котором в процессе полимеризации в магнитном поле в  определенных температурных режимах были пространственно стабилизированы и ориентированы микронные частицы железа сферической формы. Методами мессбауэровской спектроскопии, рентгеновской дифракции и рамановской спектроскопии изучено взаимодействие частиц с полимерной матрицей. Методами динамического механического анализа исследованы механических свойства сформированных композитов. Установлено, что  наполнение полимера частицами   в массовом соотношении 1:4  приводит к ожидаемому увеличению  жесткости  композита. Однако, установлено неоднородное – анизотропное увеличение модуля вдоль  и поперек сформированного образца композита значение динамического модуля упругости  оказался в 2 раза выше  перпендикулярно деформируемой плоскости, и почти в 6,5 раз вдоль плоскости деформации.

Для выявления структурных факторов, влияющих на анизотропию магнитомеханических свойств композита, был применен метод рентгеновской томографии, который позволил визуализировать расположение наполнителя в объеме полимерной матрицы, оценить его однородность, размеры сформированных из частиц функциональных элементов и объяснить измеренные анизотропные эффекты магнетомеханичских свойств направленным модулированием структуры полимера непрерывными цепочками ферромагнитных частиц.

Литература

- D. Devaprakasam, P.V. Hatton, G. Möbus, et al.// Journal of Physics: Conference Series 126 ,2008

- Shao-Yun Fu, Xi-Qiao Feng, Bernd Lauke, et al.// Composites: Part B 39 (2008) 933-961

- Киселева, Т. Ю., Жолудев, С. И., Ильиных, И. А., Новакова, А. А. Письма в "Журнал технической физики" 39, 24 (2013), 71–80.