Квантовые осцилляции, квантовый эффект Холла, фаза Берри и сверхпроводимость в сильнолегированном Bi2Se3Cu0.15

Т.А. Романова, Д.А. Князев, А.В. Садаков, В.А. Прудкогляд

ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской Академии наук,

Москва Ленинский пр. д. 53

Одной из тем в физике конденсированного состояния, получившей бурное развитие в последние несколько лет, является  открытие нового класса материалов, трехмерных топологических изоляторов (3D ТИ) и топологических сверхпроводников (ТС) [1].

Среди исследованных 3D ТИ на сегодняшний момент наибольший интерес вызывает слоистое соединение на основе Bi2Se3, которое при интеркалаяции медью между пятикратными слоями кристаллической структуры  становится сверхпроводником ниже Tc~3.8 К [2].

В 3D ТИ имеются поверхностные состояния, устойчивые по отношению к достаточно слабым взаимодействиям и разупорядочению. При этом вследствие сильного спин-орбитального взаимодействия на поверхности возникает особое состояние 2D топологического металла, обусловленное наличием спин-поляризованных дираковских фермионов. В теории предполагается, что для дираковской линейной дисперсии в ТИ при обходе вокруг дираковской точки в импульсном пространстве волновая функция электрона приобретает фазу Берри γ=π[3]. Однако в литературе отсутствуют однозначные экспериментальные данные.

В нашей работе при помощи изучения магнитотранспортных свойств, мы попытались разрешить вопрос об экспериментальном значении Берри фазы в 3D ТИ. Мы исследовали высококачественные монокристаллы Bi2Se3Cux в сильных магнитных полях до 20 Тл и низких температурах до 0.3 К. Вращая образец в магнитном поле была подтверждена двумерная (2D) природа осцилляций Шубникова-де Гааза (ШдГ) в сильнолегированных образцах с металлическим поведением удельного сопротивления. Одним из возможных объяснений 2D осцилляций при больших объемных концентраций может быть образование так называемых 2D проводящих каналов в объеме слоистого кристалла. Наконец, наблюдение квантового эффекта Холла(см. Рисунок) в трехмерном образце с эффективной толщиной двумерного слоя ~ 1нм (соотносится с пятикратным слоем в кристаллической структуре) может быть также объяснено последним выводом.

Мы также исследовали второе критическое поле Hc2 в сверхпроводящих монокристаллах Bi2Se3Cu0.15. Наши данные свидетельствуют о том, что сверхпроводимость в 3D ТИ  хорошо объясняется расширенной моделью Тинкхама для обычного тонкопленочного сверхпроводника [4].

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ 16-32-00942.

Список литературы.

[1] M. Z. Hasan, C. L. Kane. Topological Insulators. Rev. Mod. Phys. 82, 3045 (2010). Xiao-Liang Qi, Shou-Cheng Zhang. Topological insulators and superconductors. Rev. Mod. Phys. 83, 1057 (2011).

[2] Y. S. Hor et.al. Phys. Rev. Lett. 104, 057001 (2010)

[3] G. P. Mikitik and Yu.V. Sharlai, Phys. Rev. Lett. 82, 2147(1999)

[4] Веденеев С.И., Князев Д.А., Прудкогляд В.А., Романова Т.А., Садаков А.В. //ЖЭТФ, 2015 г., Том 148, Вып. 1, стр. 75