Оптическое поглощение и электропроводность тонких пленок полианилина с наночастицами кремния

Ганеев А. Ш.1, Малов В.В.2, Мацукатова А. Н.1

1: Студент, Физический Факультет, МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

2:Аспирант, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН, Москва, Россия

E–mail: azamat.ganeev@gmail.com

Перспективным направлением солнечной энергетики является создание солнечных элементов для наземного применения на основе полимеров. В последнее время появляются работы, в которых предлагается повысить эффективность чисто органических солнечных элементов с помощью добавления туда неорганических полупроводниковых наночастиц, в частности наночастиц кремния [1-3]. Однако таких работ относительно немного, а механизмы, определяющие свойства нанокомпозитного материала на основе полимера с кремниевыми наночастицами, однозначно не установлены. Поэтому исследование таких систем представляют несомненный интерес.

В работе исследовались смеси полимера полианилина (ПАНИ) с кремниевыми наночастицами как p-, так и n-типа проводимости. Кремниевые наночастицы (НЧ) формировались стандартным методом электрохимического травления пластин монокристаллического кремния в растворе плавиковой кислоты. Полученные наночастицы помещались в растворитель и предварительно обрабатывались в ультразвуковой ванне в течение 20 минут. Далее добавлялся раствор полианилина, и полученную смесь затем ещё раз 20 минут обрабатывали ультразвуком для однородного распределения наночастиц в полимере. Образцы изготавливались методом полива на стеклянную подложку с нанесённым ITO, служившей одним из электрических контактов. Второй электрод из алюминия напылялся на образовавшуюся на ITO пленку ПАНИ.

Было обнаружено, что введение в ПАНИ наночастиц кремния размером ~7 нм приводит к изменению спектральных характеристик поглощения. При добавлении в пленку нанокомпозита НЧ кремния в количестве 7,5% (масс.) наблюдается батохромное смещение максимума спектра (около 22 нм), который далее не изменяет своего положения при увеличении содержания НЧ вплоть до 30%. При введении НЧ в количестве 60 % наблюдается дальнейшее смещение спектра в красную область (на 39 нм по сравнению со спектром собственно ПАНИ). При введении аналогичных количеств НЧ кремния ~30 нм не наблюдается значительного смещения спектров. Однако поглощение растет с увеличением концентрации наночастиц. Данный факт может быть использован для повышения эффективности солнечных элементов.

Электропроводность нанокомпозитов ПАНИ с наночастицами кремния практически не зависит от концентрации кремниевых наночастиц и остается порядка проводимости ПАНИ, не содержащего наночастиц.

Литература

- Roland Dietmueller, Andre R. Stegner, Robert Lechner, Sabrina Niesar, Rui N. Pereira, Martin S. Brandt, André Ebbers, Martin Trocha, Hartmut Wiggers, and Martin Stutzmann: Light-induced charge transfer in hybrid composites of organic semiconductors and silicon nanocrystals // Published by the AIP Publishing. 2009.

- Sabrina Niesar, Roland Dietmueller, Helmut Nesswetter, Hartmut Wiggers and Martin Stutzmann: Silicon/organic semiconductor heterojunctions for solar cells // Published online. 25 November 2009.

- Vladimir Svrcek: Hybrid Optoelectronic and Photovoltaic Materials based on Silicon Nanocrystals and Conjugated Polymers // Published online. 19 April 2011.