Структура и трибологические свойства алмазоподобных покрытий, легированных металлами VIa группы

- Шальнов С.А.

магистрант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: shalnovsergey@gmail.com

Алмазоподобные углеродные покрытия характеризуются высокой износостойкостью и низким коэффициентом трения, но  из-за особенностей технологий их нанесения в большинстве случаев имеют небольшую толщину, что не гарантирует их долговечность. В настоящее время ведутся активные работы по повышению износостойкости покрытий за счет их легирования металлическими и металлоидными компонентами и создания на этой основе алмазоподобных нанокомпозитных структур. В этой связи в данной работе изучались структуры алмазоподобных покрытий, легированных кремний–молибденом, хромом, вольфрамом, и их трибологические и физико-механические характеристики при трении в условиях больших контактных давлений.

Были проведены исследования атомно-кристаллической структуры, фазового состава и трибологических свойств алмазоподобных покрытий, полученных методами плазмохимического осаждения (a-C:H:Si:Mо) и магнетронного реактивного распыления (a-C:H:Cr при разном составе активной атмосферы и a-C:Н:W в атмосфере чистого ацетилена) [1].

Для покрытий a-C:H:Si:Mо было обнаружено образование ультрадисперсных включений, содержащих смесь карбидных или силицидных фаз молибдена. В покрытиях a-C:H:Cr при напылении в смеси ацетилен-азот установлено формирование нанокомпозитной структуры на основе хрома, а также наличие карбидных и нитридных фаз хрома. В покрытиях, легированных вольфрамом, была обнаружена структура на основе вольфрама и его карбидных фаз. Результаты по определению фазового и химического состава покрытий  представлены в таблице.

| Тип покрытия | Химический состав, ат.% |  |  |  |  |  |  |  | Фазовый состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | N | O | Ar | Si | Mo | W | Cr |  |
| a-C:H:Si:Mo | 40,4 | – | 8,1 | - | 35,6 | 15,8 | – | – | Mo5Si3 + Mo3Si + MoC + Mo2C+ Мо |
| a-C:H:W | 75,3 | – | 2,0 | 0,9 | – | – | 17,2 | – | W+WC+W2C |
| a-C:H:Cr (100% ацетилена) | 80,4 | 4,3 | – | – | – | – | – | 15,0 | Cr23C6 + Cr |
| a-C:H:Cr (20% ацетилена/80% азота) | 27,4 | 29,3 | – | – | – | – | – | 42,8 | Cr3C2 + Cr2N+Cr |

Для уточнения природы образующихся в покрытиях фаз по рентгендифракционным данным производился расчет функций радиального распределения атомов (ФРРА) G(r) для каждого из рассматриваемых покрытий (рис. 1) [2].

Принимая максимумы в распределении функции G(r) за вероятные расстояния между парами атомов в соответствующих структурах, проводилось их сравнение с межатомными расстояниями, характерными для соединений, образование которых возможно при вакуумном ионно-плазменном напылении рассмотренных в работе покрытий. Такое сравнение позволило дополнительно подтвердить достоверность результатов анализа фазового состава покрытий.

Рис. 1. Функции радиального распределения для различных покрытий

- Кроме рентгеноструктурного фазового анализа легированных алмазоподобных покрытий в работе были проведены их трибологические испытания, проводимых на одношариковом трибометре в геометрии "диск-сфера". Результаты измерений коэффициента трения представлены на рис. 2.

- Было обнаружено, что наиболее высокими трибологическими характеристиками обладали покрытия, легированные хромом. Покрытие a-C:H:Si:Mо  имеет высокий коэффициент трения и низкую фрикционно-усталостную долговечность. Легирование алмазоподобных покрытий вольфрамом дало возможность существенно улучшить их работоспособность, однако было установлено, что величина коэффициента трения сохранялась на достаточно высоких значениях (0,2÷0,4). У покрытий, легированных хромом, нанесенных в атмосфере чистого ацетилена, коэффициент трения также оставался на уровне 0,2÷0,35. Однако для покрытий, нанесенных в газовой смеси с высоким содержанием азота (например, 20 об.% C2H2+80 об.% N2), ее удалось понизить до значения f=0,1. Такие высокие трибологические характеристики позволяют считать данные покрытия  перспективными для использования их в условиях больших контактных давлений.

- Рис.2. Зависимость величины коэффициента трения от нагрузки для исследованных покрытий (для покрытий a-C:H:Cr указаны данные для разных составов активной атмосферы их напыления: 1- в атмосфере 100 % С2Н2, 2- 20 % С2Н2+80 % N2)

- Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 15-08-05264-а).

- Литература

- Левин И.С., Хрущов М.М., Марченко Е.А., Авдюхина В.М. Влияние легирования на структуру и особенности трибологического поведения вакуумных алмазоподобных покрытий // Вестник Московского университета. 2016, Серия 3, Физика и Астрономия, №2.

- Левин И.С., Хрущов М.М., Авдюхина В.М., Шальнов С.А., Постникова А.А. Особенности структуры алмазоподобных покрытий при легировании хромом // Научные труды IV Международной конференции "Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении", ИМАШ РАН, 2015, с. 142-143.