УДК 538.915

Ab initio расчет зонной структуры InAs

Черосов М.А.

студент

Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск, Россия

E–mail: mc9595@mail.ru

Арсенид индия - перспективный материал электронной техники. Высокая подвижность электронов в арсениде индия прямозонная структура позволяют использовать его для изготовления высокоэффективных электронных и оптоэлектронных приборов, в частности быстродействующих транзисторов и интегральных схем, фотоприемных детекторов ИК - диапазона, инжекционных лазеров с длиной волны 3,5 мкм.

InAs кристаллизуется в кубической структуре с пространственной группой симметрии . Параметр решетки составляет  Ионы индия расположены в позициях (0, 0, 0), (0, 0.5, 0.5), (0.5, 0, 0.5), (0.5, 0.5, 0), а ионы арсения – (0.25, 0,25, 0,25), (0.75, 0.25, 0.75), (0.75, 0.75, 0.25), (0.25, 0.75, 0.75).

Вычисления зонной структуры были проведены в программном пакете Abinit, используя метод функционала плотности. Моделирование кристаллической структуры выполненно в программном пакете Avogadro. Расчет выполнен в приближении локальной плотности (LDA) с разложением блоховских функций электронов по базису плоских волн с энергией обрезания равной 550 эВ. Для генерации k-точек был использован метод Монкхорста-Пака с сеткой размерностью 8х8x8. Была получена картина зонной структуры.