Диэлектрические и теплофизические свойства мультиферроика феррита висмута, допированного празеодимом и неодимом

Хасбулатов С.В.

аспирант, научный сотрудник

Павелко А.А.

Ведущий научный сотрудник, докторант

Научно-исследовательский институт физики

Южного федерального университета

said_vahaevich@mail.ru

В представленной работе продолжены исследования, проводимые в НИИ физики ЮФУ, высокотемпературного мультиферроика феррита висмута, BiFeO3, модифицированного редкоземельными элементами (РЗЭ) [1-5].

Особенностью феррита висмута является то, что его сегнетоэлектрические свойства сочетаются с антиферромагнитными в широком интервале температур. Кроме того, температура Кюри (1083К) и антиферромагнитная точка Нееля (643К) сравнительно высоки [6]. Необходимым условием возникновения магнитоэлектрического эффекта в BiFeO3 считается разрушение его пространственно-модулированной спиновой структуры [7]. Такой эффект может быть достигнут, в частности, замещением ионов висмута РЗЭ [8].

Объектами выступили керамики состава Bi1-xРЗЭxFeO3 (РЗЭ- Pr, Nd; x = 0.05–0.50, Δх = 0.05÷0.10). Образцы получены двухстадийным твердофазным синтезом из оксидов Bi2O3, Fe2O3, (РЗЭ)2O3 высокой степени чистоты (чда, осч) при температурах из интервала Т1,2синт = (1143÷1183)К (в зависимости от состава), τ1,2синт = 10 ч с последующим спеканием по обычной керамической технологии при температурах, Тсп, равных (1223–1263)К (в зависимости от состава), τсп = 2 ч. Рентгенографические исследования при комнатной температуре проводили методом порошковой дифракции с использованием дифрактометра ДРОН-3 (отфильтрованное Cokα- излучение, схема фокусировки по Брэггу - Брентано). Экспериментальную (ρэксп.) плотность образцов измеряли методом гидростатического взвешивания в октане; расчет рентгеновской плотности (ρрентг.) производили по формуле: ρрентг.=1.66*M/V, где М - вес формульной единицы в граммах; относительную плотность (ρотн.) рассчитывали по формуле (ρэксп./ρрентг.)*100%. Исследование поликристаллического (зёренного) строения мультиферроиков проводили в отраженном свете на оптическом микроскопе Neophot 21 и инвертированном высокоточном микроскопе Leica DMI 5000M. Коэффициент теплового расширения (КТР, α) измерялся с помощью емкостного дилатометра, температуропроводность (χ) измерялась компенсационным методом – на установке LFA-457 ”MicroFlash” немецкой фирмы NEZSCH, теплоемкость (Ср) – с помощью дифференциального сканирующего калориметра DSC-204 F1 немецкой фирмы NEZSCH, теплопроводность вычислялась по формуле λ = Срρχ, где ρ – плотность образцов. Измерения теплофизических свойств осуществляли в интервале температур (300÷1200) К. Действительная и мнимая части относительной диэлектрической проницаемости (ε'/ε0 и ε"/ε0) на частотах (20–2·106) Гц исследовались на специальном стенде с использованием прецизионного LCR-метра Agilent E4980A в интервалах температур (300–900) К.

Рентгенографически установлено образование перовскитных структур с относительной плотностью (90÷95)% от теоретической, что коррелирует с достаточно плотной зеренной структурой образцов с кристаллитами неправильной формы, размер которых зависит от количества вводимых модификаторов. Хорошо просматриваются зерна "серой" окраски, ответственные за кристаллизацию одновременно с модифицированным BiFeO3 (базовым соединением) примесных фаз, как сопутствующих образованию чистого BiFeO3, так и связанных с присутствием РЗЭ.

Полученные диэлектрические спектры свидетельствуют как о крайней неоднородности объектов, вызывающей заметную дисперсию  диэлектрических свойств, так и о повышенной электропроводности материалов. Показано, что введением РЗЭ удалось несколько стабилизировать макроотклики объектов. Зависимости теплофизических характеристик от концентрации вводимых модификаторов традиционны с минимумами и максимумами вблизи температуры Нееля [9].

Авторы выражают благодарность научному сотруднику НИИ физики ЮФУ Шилкиной Л.А. за проведение рентгенографических исследований и анализ полученных данных; научному сотруднику НИИ физики ЮФУ Алешину В.А. – за исследование микроструктуры, аспирантам и научным сотрудникам Института физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН Омарову З.М., Бакмаеву А.Г. и к.ф.-м.н. Гаджиеву Г.Г. – за проведение теплофизических исследований.

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» при финансовой поддержке Минобрнауки РФ: Грант Президента РФ № МК-3232-2015-2; темы №№ 1927, 213.01-2014/012-ВГ и 3.1246.2014/К (базовая и проектная части Госзадания).

Литература

- Вербенко И.А., Гуфан Ю.М., Кубрин С.П. и др. Структура, зёренное строение и физические свойства твердых растворов Bi1-xAxFeO3 (A = La, Nd) // Известия РАН. Серия физическая. 2010. Т. 74. № 8. С. 1192-1194.

- Андрюшин К.П., Павелко А.А., Вербенко И.А., Разумовская О.Н., Шилкина Л.А., Алешин В.А., Резниченко Л.А. Термическая устойчивость и электропроводность мультиферроиков BiFeO3/РЗЭ // Изв. РАН. Сер. физ. 2011. Т. 75. № 8. С. 1143-1145.

- Хасбулатов С.В., Павелко А.А., Гаджиев Г.Г., Шилкина Л.АРезниченко., Л.А., Бакмаев А.Г., Алешин В.А., Омаров З.М. Фазовые переходы, теплофизические свойства и диэлектрическая спектроскопия феррита висмута с малоразмерными РЗЭ // Вестник Казанского технологического университета. Казань. 2014. Т. 17. № 20. С.  142-143.

- Павелко А.А., Шилкина Л.А., Алешин В.А., Резниченко Л.А. Фазовый состав, микроструктура и электрофизические свойства нового поколения мультифункциональных экологически чистых магнитоэлектрических материалов на основе феррита висмута // Экология промышленного производства. 2015. № 1(89). С. 47-53.

- С.В. Хасбулатов, А.А. Павелко, Л.А. Шилкина, В.А. Алешин, Л.А. Резниченко Структура, зеренное строение и диэлектрические свойства мультиферроиков Bi1-x LaxFeO3 (x =0.00–0.50) // Инженерный вестник Дона. 2015. Т. 37. № 3. С. 11.

- Смоленский Г.А., Чупис И.Е. Сегнетомагнетики // Успехи физических наук. 1982. Т. 137. № 3. С. 415-448.

- Звездин К., Пятаков А. Фазовые переходы и гигантский магнитоэлектрический эффект в мультиферроиках // Успехи физических наук. 2004. Т. 174. С. 465.

- Залесский А. В., Фролов А. А., Химич Т. А., Буш А. А. Концентрационный переход спин-модулированной структуры в однородное антиферромагнитное состояние в системе Bi1-хLaxFeO3 по данным ЯМР на ядрах 57Fe // ФТТ. 2003. Т. 45. № 1. С. 134-138.

- С.Н. Каллаев, С.А. Садыков, З.М. Омаров, А.Я. Курбайтаев, Л.А. Резниченко, С.В. Хасбулатов Диэлектрические свойства и теплоемкость мультиферроика Bi1−xSmxFeO3 // ФТТ, 2016, том 58, вып. 4. С. 664-666.