Устройства накопления электрической энергии

на основе магнитоэлектрического эффекта

Федулов Ф.А.1, Фетисов Л.Ю.2, Чашин Д.В.3

1магистрант, 2доцент, 3ведущий инженер

Научно-образовательный центр «Магнитоэлектрические материалы и устройства»,

Московский технологический университет (МИРЭА),

пр.-т Вернадского 78, 119454, Москва, Россия

E-mail: ostsilograf@ya.ru

За последнее десятилетие возросла роль беспроводных сенсорных сетей (БСС) и устройств дистанционного контроля (УДК).  Устройства накопления электрической энергии созданы с целью удовлетворения энергопотребностей БСС и УДК, для увеличения их времени работы и устранения ограничений, связанных с использованием традиционных батарей и аккумуляторов [1]. Существуют различные виды источников, энергию которых можно преобразовать в электрическую, например, солнечная радиация, градиент температур, механические вибрации, магнитные поля и т.д.

В данной работе представлен накопитель электрической энергии, использующий магнитоэлектрический (МЭ) эффект в композитной структуре, состоящей из ферромагнитного и пьезоэлектрического слоёв. МЭ эффект возникает в результате сочетания пьезоэффекта и магнитострикции и представляет собой изменение поляризации пьезослоя под воздействием внешнего переменного магнитного поля. Структура прямоугольной формы с размерами 32х12х0.5 мм3 содержала ферромагнитный слой (никель) и пьезоэлектрический слой (ЦТС-19), соединённые эпоксидным клеем.

Структура была зажата с одного конца так, чтобы возбуждались изгибные колебания. Частота основной моды изгибных колебаний структуры была ~740 Гц. Такая структура генерировала переменное электрическое напряжение  под  воз действием внешнего переменного магнитного поля амплитудой 4 Э на резонансной частоте, приложенного вдоль длинной стороны структуры.

Стоит отметить, что резонансная частота структуры расположена в диапазоне менее 1 кГц, в котором также лежат частоты индустриальных и природных переменных магнитных полей.

Важнейшей характеристикой накопителя энергии является выходная мощность. Измеренные зависимости выходной мощности на нагрузке и напряжения, генерируемого структурой «никель-ЦТС» представлены на рис.1.

Рис.1. Зависимость выходного напряжения U и мощности P от сопротивления нагрузки.

Выходной мощности исследованной структуры достаточно для питания маломощных датчиков и устройств дистанционного контроля. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант № 15-32-70006) и Министерства Образования и Науки Российской Федерации.

Литература

1. Zhou G., Huang L, Li W. and Zhu Z., (2014), Journal of sensors, Article ID815467, 20 pages