Синтез порошков фосфатов кальция из водных растворов ацетата кальция и гидрофосфата аммония

Шахтарин Ю.А.1, Казакова Г.К.2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: sh14101998@yandex.ru

Одно из важнейших направлений современного неорганического материаловедения – это разработка биоматериалов для замены или лечения поврежденной костной ткани. Использование материалов на основе фосфатов кальция, обладающих биологической совместимостью с тканями организма и способствующих формированию новой костной ткани, предоставляет уникальные возможности в этом направлении.

Керамические материалы на основе фосфатов кальция широко применяют для компенсации дефектов костной ткани. Такими фосфатами кальция являются гидроксиапатит (ГАП) и β-трикальциевый фосфат (β-ТКФ), пирофосфат кальция (ПФК). Для получения керамики со специальными функциями необходимо использовать синтетические порошки с заданными свойствами (фазовым составом, размером частиц).

Целью данной работы является синтез порошка фосфатов кальция из водных растворов ацетата кальция и гидрофосфата аммония различных концентраций при соотношении Са/Р=1,5.

Синтез порошка фосфатов кальция проводили из водных растворов по реакции:

9Ca(CH3COO)2 + 6(NH4)2HPO4 + H2O →

→ Ca9(НPO4)(PO4)5ОН + 12NH4СН3СОО+6СН3СООН

В таблице 1 представлены условия синтеза порошков и фазовый состав порошков после синтеза и обжига при 1000оС.

| № | Концентрация Ca(CH3COO)2 | Концентрация (NH4)2HPO4 | Данные РФА для синтезированных порошков | Данные РФА для порошков после обжига при 1000оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0М | 1,333M | ГАП | ГАП/ТКФ |
| 2 | 1,5М | 1M | ГАП | ГАП/ТКФ |
| 3 | 1М | 0,667M | ГАП | ТКФ |
| 4 | 0,5М | 0,333M | ГАП/Брушит | ТКФ/ПФК |
| 5 | 0,25М | 0,167M | ГАП/Брушит | ТКФ/ПФК |
| 6 | 0,125М | 0,083M | Брушит | ПФК |

Данные РФА порошков после синтеза и после обжига свидетельствуют о том, что заданное при синтезе соотношение Са/Р исходных растворов, равное 1,5 не сохраняется. С уменьшением концентрации соотношение Са/Р уменьшается, что проявляется в образовании брушита СаНРО4*2Н2О при синтеза из растворов, в которых концентрация ацетата кальция была задана в интервале 0,5-0,125М.

По данным термического анализа общая потеря массы также уменьшается с уменьшением концентрации растворов исходных солей, использованных для синтеза. Значительная потеря массы образцов (до 23% для порошка, синтезированного из 2М раствора Ca(CH3COO)2) обусловлена присутствием в порошке сопутствующего продукта реакции, который представляет собой смесь ацетата аммония и уксусной кислоты.

Полученные порошки могут быть использованы для получения керамических композиционных материалов для изготовления костных имплантатов.

***

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №15-19-00103.