Каталитические свойства меди в процессе радикальной полимеризации метилакрилата

Букин Е.А.

Студент

Московский Государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: bukin997@gmail.com

В последнее время интенсивно развивается новое направление в “псевдоживой“ радикальной полимеризации, получившее название “SET-ATRP” (Single Electron Transfer Atom Transfer Radical Polymerisation), эффективным катализатором в которой является нульвалентная медь в различных формах (проволока, фольга и др.). Данная работа была посвящена изучению этого процесса; исследование проводилось в двух направлениях: синтез новой формы катализатора в виде тонкослойного медного зеркала на внутренней поверхности ампулы и исследование поведения медных катализаторов в ходе полимеризации.

Ранее в нашей лаборатории был получен катализатор в виде медного зеркала с предварительным нанесением слоя серебра на поверхность стекла [1]. Недостаток этого метода состоит в том, что серебро проявляло нежелательные каталитические свойства. Поэтому была разработана методика непосредственного нанесения меди в виде зеркала на стеклянную поверхность, минуя стадию сребрения. Она заключалась в предварительной обработке стекла, важнейшими стадиями которой являлись стадии сенсибилизации (обработки стекла раствором SnCl2) и активации (обработки стекла раствором AgNO3). Нанесение Cu-покрытия осуществляли по реакции восстановления раствора CuSO4 формальдегидом в щелочной среде. Данный способ позволил получать надёжные медные покрытия в виде зеркала толщиной слоя ~ 16 мкм. Методом РФА показано, что было получено индивидуальное вещество, практически не содержащее дополнительных примесей и побочных продуктов. Для покрытия характерна большая степень аморфности меди и размер частиц 10-12 нм.

Результаты полимеризации показали, что данная форма катализатора обладает максимальной из известных форм каталитической активностью в системе, состоящей из метилакрилата, гексаметил-TREN, метил-2-бромпропионата. При массе катализатора, в 200 раз меньшей, чем масса обычно используемой формы катализатора в виде проволоки, скорость полимеризации была в 5 раз выше скорости при использовании проволоки.

По ходу полимеризации происходит окисление медного зеркала до ионов одновалентной и двухвалентной меди. В настоящей работе был разработан подход к определению изменения концентраций меди (I) и (II), основанный на непосредственном спектральном анализе полимеризата в ходе реакции.

Литература

- Заремский М.Ю., Загрибельный Б.А., Зезин С.Б., Орлова А.П., Оленин А.В. Способ получения акриловых и метакриловых полимеров. Патент № 2566303 (Россия), 2014