Изучение влияния шунгита на свойства резин, на основе эпихлоргидринового каучука

Петрова Туяра Валерьевна

Студент

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

Институт естественных наук, г. Якутск, Россия

E-mail: tuyara.2312@mail.ru

В резинотехнической промышленности актуальной задачей является создание новых материалов с использованием минеральных наполнителей, с целью повышения их эксплуатационных и технологических свойств. Было изучено влияние минерального наполнителя, шунгита, на свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука (СКЭПХГ).

Шунгит – это горная порода, промежуточный продукт между аморфным углеродом и кристаллическим графитом, состоящая из аморфной углеродной матрицы, в которой равномерно распределены высокодисперсные кристаллические частицы неорганической природы. Шунгитовый углерод является оканемевшим веществом органических донных отложений высокого уровня карбонизации углерода с содержанием фуллереноподобных регулярных структур от 0,0001 до 0,001 мас. % [1]. Шунгит является доступным и дешевым, по сравнению с традиционными наполнителями. Использование данного наполнителя может улучшить некоторые технологические показатели получаемых резин.

Испытания на упругопрочностные свойства при растяжении проводили в соответствии с ГОСТ 270-84 [2]. Определение остаточной деформации сжатия производили в соответствии с ГОСТ 9.029-74 [3]. Сопротивление резин истиранию при скольжении определяли по ГОСТ - 426-77 [4].

Полученные свойства резин на основе СКЭПХГ, модифицированных шунгитом в количестве: 0,5; 1; 5; 10 м. ч., приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  Основные свойства резин модифицированных шунгитом

|  | Объемный износ, см3 | ОДС, % | Условная прочность, МПа | Относительное удлинение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная | 1,33±0,18 | 64,97±1,9 | 7,1±0,3 | 344±3 |
| Ш-1(0,5) | 1,36±0,18 | 59,89±7,6 | 7,3±0,5 | 315±5 |
| Ш-2(1,0) | 1,29±0,09 | 62,33±2,6 | 7,3±0,3 | 302±9 |
| Ш-3(5,0) | 1,30±0,18 | 72,27±2,5 | 7,3±0,3 | 299±7 |
| Ш-4(10) | 1,35±0,27 | 70,26±3,4 | 7,2±0,2 | 286±5 |

Оптимальным содержанием шунгита в резиновой смеси является 1 м.ч., где наблюдается минимальное значение износа и снижение относительной деформации сжатия по сравнению с исходным значением при сохранении физико-механических свойств.

В дальнейших исследованиях возможна замена технического углерода на шунгит, так как стоимость шунгита по сравнению с техническим углеродом более низкая.

Литература

- Тюльнин Д.В., Резниченко С. С., Тюльнин В. А. Качество шунгитового сырья и приоритетные сферы его практического использования // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010, №11 -с. 112.

- ГОСТ 270-75 Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении.

- ГОСТ 9.029-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению под действием статической деформации сжатия.

- ГОСТ 426-77 Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении