Композиционный материал на основе оксида графена и наночастиц оксида меди

Стаценко Т.Г.

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: TatianaStatsenko@yandex.ru

Особенностью новых композитных материалов является то, что они имеют нанометровые параметры элементов (размер хотя бы в одном из направлений составляет не более 100 нм) [1]. Перспективным представляется создание гибридных материалов на основе графена [2] и оксидов переходных металлов для создания материалов функционального назначения. Взаимное влияние графена и металлсодержащих наночастиц (НЧ) может привести к созданию новых материалов, обладающих необычными свойствами. Оксид меди (II) является антиферромагнетиком с шириной запрещенной зоны 1,45 эВ [3]. Важными областями его практического применения являются производство водорода, получение сверхпроводников; также CuO может применяться как катализатор в органическом синтезе.

В настоящей работе изучены возможности синтеза гибридного материала на основе оксида графена (ГО) и НЧ оксида меди. Полученный материал исследовали методом атомно-силовой микроскопии (AFM Phywe, полуконтактный метод) и качественного рентгенофазового анализа (ARL’Xtra). Результаты исследования морфологии частиц показали, что полученный ГО имеет форму помпона, размер частиц достигает до 200 нм в длину и высотой до 10 нм. В результате гидролиза оксид меди развернул помпоны, и полученные частицы приобрели овальную форму. Размер частиц достигает до 500 нм в диаметре и до 15 нм в высоту.

Впервые получены нанокомпозиты, в которых на поверхности ГО иммобилизованы НЧ оксида меди. Исследовано взаимодействие НЧ CuO с ОГ в изопропаноле и показано, что ОГ может выступать в качестве эффективной подложки и фиксировать на своей поверхности данные НЧ. Комплексное исследование образцов методами РФА и АСМ подтвердило наличие фаз CuO в образцах ГO/CuO.

Литература

- Pomogailo A.D. Hybrid polymer-inorganic nanocomposites. Russian Chemical Reviews. (2000), Vol. 69. № 1. С. 53-80..

- Губин С.П., Ткачев С.В. Графен и родственные наноформы углерода. – М.: Книжный дом «Либроком», 2012. 104 с.

- Сухоруков Ю.П., Лошкарева Н.Н., Москвин А.С. и др. // ЖЭТФ. 1995. Т. 108. В. 5(11). С. 1821-1830.