Модификация поверхности CuO наночастицами серебра

Саломатина А.И.

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: salomatina-a97@mail.ru

Создание материалов для катализа является одним из актуальных направлений развития нанотехнологий. Разработка полупроводниковых фотокаталитически активных материалов направлено, в том числе, на решение проблемы ресурсосбережения. Одним из перспективных материалов является оксид меди (II) по причине его относительно низкой стоимости и доступности [1]. Однако, по сравнению с уже получившим коммерческое применение диоксидом титана, CuO имеет ряд недостатков, основными из которых являются низкая фотокаталитическая активность, для повышения которой перспективным представляется модификация поверхности материала наночастицами благородных металлов, углеродными материалами [2].

Цель данной работы заключается в разработке метода модификации поверхности оксида меди (II) наночастицами серебра. Наночастицы CuO, полученные прокаливанием основного сульфата меди (II) – брошантита, обрабатывали раствором SnCl2, после чего осадок отделяли. Далее порошок оксида меди диспергировали в спиртовом растворе нитрата серебра, затем осадок центрифугировали, многократно промывая изопропанолом. Полученный продукт исследовали методами рентгенофазового анализа (ARL’Xtra) и атомно-силовой микроскопии (AFM Phywe, полуконтактный метод).

В ходе данной работы получен фотокатализатор на основе CuO, модифицирована поверхность CuO наночастицами серебра. С помощью метода АСМ установлено, что синтезированный материал входит в рамки наноразмерного масштаба и составляет порядка 50 нм в высоту и около 50 нм в длину.

Литература

- Liu, X., Li, Z., Zhao, C., Zhao, W., Yang, J., Wang, Y., & Li, F. Facile synthesis of core–shell CuO/Ag nanowires with enhanced photocatalytic and enhancement in photocurrent //Journal of colloid and interface science. 2014, 419. p.9-16.

- Yang, J., Li, Z., Zhao, W., Zhao, C., Wang, Y., & Liu, X. (2014). Controllable synthesis of Ag–CuO composite nanosheets with enhanced photocatalytic property//Materials Letters. 2014, 120. p.16-19.