Поведение наночастиц диоксида церия в водных растворах: влияние размера и термической обработки

Конюхова А.Д.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: anas.konyukhova@yandex.ru

Диоксид церия является одним из наиболее востребованных в современных технологиях материалов, особенно в нанодисперсном состоянии [1]. Изучение растворимости CeO2 в водных растворах имеет важное значение в первую очередь в контексте его биологического применения. Помимо этого массовое производство диоксида церия неизбежно ведёт к попаданию и накоплению его в окружающей среде, где процессы растворимости также играют существенную роль. Известно, что размер наночастиц и температуры синтеза значительно влияют на их токсичность по отношению к живым организмам [2]. Таким образом, основной целью работы стало исследование влияния размера наночастиц и их термической обработки на растворимость нанодисперсного CeO2 в широком диапазоне рН.

В качестве исходных растворов для осаждения наночастиц использовались водный раствор нитрат церия (III) концентрацией 0,001, 0,1 и 0,8M и 3M раствор аммиака. Для определения влияния термической обработки наночастиц на растворимость, свежеосажденные суспензии были высушены при 40 °С и 150 °С. Морфология и структурные особенности полученных образцов исследовались с помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР), рентгенофазового анализа (РФА). По данным РФА и электронной дифракции, все синтезированные в работе образцы представляют собой кристаллические наночастицы CeO2 со структурой флюорита. По данным микроскопии средний размер частиц варьируется от 2 до 8 нм в зависимости от концентрации исходной соли церия.

Для исследования растворимости полученных наночастиц был использован метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и метод радиоактивных индикаторов. Для реализации последнего в исходный раствор нитрата церия в качестве индикатора добавлялась метка радиоактивного церия 141Ce (T1/2 = 32,5 дней, Eγ=145,4 кэВ). Для определения концентрации церия в растворе, непосредственно перед измерениями, осадок отделялся путем длительного центрифугирования.

Исходя из полученных в работе кинетических зависимостей растворимости при pH=4, сушка образцов не влияет на кинетику процесса, однако значительно влияет на равновесную растворимость. Равновесие во всех изученных образцах наступает через 30 дней после начала эксперимента. Для суспензии наночастиц 2 нм равновесная растворимость при pH=4 составила 1×10-4 М, а после сушки - 1×10-5 М. В работе были получены зависимости равновесной растворимости наночастиц размером 2, 5 и 8 нм от pH в диапазоне 2 ÷ 10. В области pH< 5 растворимость наночастиц 8 нм значительно ниже остальных образцов. В области нейтральных и щелочных pH> 7 разницы в растворимости наночастиц различного размера не наблюдается. Минимальное значение концентрации церия в растворе, измеренное методом радиоактивного индикатора - 7,95×10-9 М при pH= 9,5.

Литература

1) Иванов В.К., Щербаков А.Б., Баранчиков А.Е., Козик В.В. Нанокристаллический диоксид церия: свойства, получение, применение // Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. C. 280-284.

2) Ji Z., Wang X., Zhang H., Lin S., Meng H., Sun B., George S., Xia T., Nel A.E., Zink J.I. Designed synthesis of CeO2 nanorods and nanowires for studying toxicological effects of high aspect ratio nanomaterials // Acs Nano. 2012. V. 6. № 6. P. 5366-5380.