Синтез квазидвумерных наночастиц на основе CdSe

и их иммобилизация на стекле

Перанидзе К.Х.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: perika5@mail.ru

Одним из важных направлений современного неорганического материаловедения является создание коллоидных полупроводниковых наночастиц на основе халькогенидов кадмия, которые обладают уникальными оптоэлектронными свойствами. Функциональные свойства таких частиц, обусловленные эффектом размерного квантования, а также возможность существования в виде золей делают их привлекательными для технологий.

В настоящее время ключевые задачи исследований состоят в создании люминесцентных материалов на основе полупроводниковых наночастиц определенной формы (пластинки, сферы, тетраподы и т.д.), для которых реализуется возможность варьирования эффективной ширины запрещенной зоны, т.е. контроль длины волны поглощения и люминесценции посредством изменения размеров частиц. Немаловажной задачей является совершенствование технологии иммобилизации наночастиц на подложках различного типа, таких как стекло и ITO. Поэтому целью данной работы являлось получение квазидвумерных наночастиц CdSe и гетероструктур состава CdSe/CdS, CdSe/CdS/ZnS для их последующего нанесения на стекло с помощью органического реактива меркаптосилана.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:

- cинтез исходных наночастиц CdSe согласно стандартной методике;

- получение гетероструктур (2ML, 3ML) на основе CdSe методом послойного осаждения в N-метилформамиде;

- итерационный синтез двумерных наночастиц CdSe с большими латеральными размерами (̴200 нм) путем медленного добавления анионного прекурсора (TOPSe) к реакционной смеси;

- исследование свойств полученных образцов методом спектрального анализа, рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии;

- нанесение наночастиц на стекло с помощью меркаптосилана (метод замены лигандов) и исследование эффективности «сшивания» частиц с поверхностью.

В ходе проделанной работы получили три серии образцов CdSe (структура сфалерит) 463-й и высокотемпературной 512-й популяций, а также двумерные гетероструктуры CdSe/CdS (λlum=536 нм) и CdSe/CdS/ZnS (λlum=583 нм). Для нескольких образцов была успешно применена методика иммобилизации наночастиц на поверхности стекла, что подтверждается спектрами поглощения и люминесценции.

Таким образом, проведенные исследования позволили реализовать подход к получению наночастиц на подложке, изготовленной из стекла.