Влияние органического компонента в исходных растворах на процесс плазмохимического синтеза наноразмерных порошков оксидов иттрия и циркония

Алюков Е.С., Новоселов И.Ю.

студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа ядерных технологий, г. Томск, Россия

E-mail: john.judo@mail.ru

Одним из приоритетных направлений развития современного материаловедения являются технологии на основе наноразмерных порошков. Нанопорошки Y2O3 и ZrO2 широко применяются в самых различных отраслях промышленности: от производства изделий из высокотемпературной керамики до жаростойких эмалей и тугоплавких стекол.

Наиболее распространенными технологиями получения таких порошков являются лазерная сублимация, химическое осаждение, гидротермальный метод и золь-гель технология. К недостаткам применяемых методов следует отнести: многостадийность, высокую продолжительность процессов, низкую производительность, необходимость использования большого количества химических реагентов, неоднородное распределение фаз в порошках, высокую себестоимость. В то же время, перспективным является применение низкотемпературной плазмы. К преимуществам плазмохимического синтеза таких порошков из водных нитратных растворов (ВНР) следует отнести: одностадийность, высокую скорость процесса, гомогенное распределение фаз с заданным стехиометрическим составом, возможность активно влиять на размер и морфологию частиц, компактность технологического оборудования. Однако плазменная обработка только ВНР из-за высоких энергозатрат (до 4,0 кВт∙ч/кг) [1] не находит широкого применения, а существенно снизить энергозатраты и повысить производительность возможно путем введения органического компонента в состав ВНР.

В работе произведен расчет оптимальных составов водно-органических нитратных растворов (ВОНР) на основе ацетона и ВНР иттрия (цирконила). Были проведены расчеты составов газообразных и конденсированных продуктов плазмохимического синтеза порошков оксидов иттрия и циркония из ВОНР.

Экспериментальные исследования проводились с использованием плазменного стенда на базе высокочастотного генератора. Для исследования основных параметров полученных порошков проводились сканирующая электронная микроскопия, БЭТ анализ, рентгенофазовый анализ. Полученные результаты сравнивались с данными по параметрам порошков, полученных плазмохимическим синтезом из ВНР.

Результаты анализа свидетельствуют, что порошки, полученные плазмохимическим синтезом из ВОНР сравнимы по ряду параметров (в т.ч. размер ОКР, площадь удельной поверхности) с порошками, полученными синтезом из ВНР, но по ряду параметров (в т.ч. фазовый состав) имеются расхождения. При использование ВОНР приводит к увеличению производительности по порошкам в 2,5–4 раза и снижению энергозатрат на получение 1 кг наноразмерных порошков в 5–8 раз. Это позволяет утверждать, что плазмохимический синтез оксидов иттрия и циркония является энергоэффективным способом получения наноразмерных порошков, который может быть использован для получения оксидных наноразмерных порошков других металлов.

Литература

- Новоселов И.Ю., Подгорная (Шахматова) О.Д., Шлотгауэр Е.Э., Каренгин А.Г., Кокарев Г.Г. Плазменная утилизация и магнитная сепарация модельных отходов переработки отработавшего ядерного топлива // Известия вузов. Физика. – 2014 – Т. 57 – № 2/2. – C. 26–30.