Одностадийный синтез нанокомпозитов SnO2/Au и их сенсорная чувствительность

Заманский К.К.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

Работа посвящена одностадийному синтезу нанокристаллического SnO2 модифицированного каталитическим компонентом Au, методом распылительного пиролиза в пламени и определению параметров газовой чувствительности полученных нанокомпозитов. Отдельное внимание уделено изучению влияния постсинтетической обработки (отжиг в сухом и влажном воздухе) на сенсорные характеристики, а также сравнению данного метода модифицирования с классическим подходом: пропиткой растворами прекурсоров золота.

Для изучения химического состава и структуры полученных материалов, распределения модификатора, использовали методы РФА, РФлА, БЭТ, HAADF (высокоугловая темнопольная кольцевая электронная микроскопия). При помощи специального оборудования исследованы сенсорные свойства по отношению к CO, CH4 и C3H8.

Постсинтетический отжиг полученных материалов при 500 0С приводит к укрупнению частиц SnO2, уменьшению площади поверхности образца и значительному снижению сенсорного отклика на СО. При этом для углеводородов (CH4, C3H8) подобного эффекта снижения отклика не наблюдается.

По данным электронной микроскопии, при отжиге в сухом воздухе нанокристаллы принимают гексагональную форму, а в результате термопаровой обработки – прямоугольную.

Кроме того, отжиг сопровождается агломерацией и укрупнением (с 4 до 20 нм) частиц золота на поверхности зерен SnO2. В условиях высокой влажности увеличение частиц Au при отжиге происходит более медленно (с 4 до 10 нм).

В ходе длительной работы химических газовых сенсоров на основе полученных материалов наблюдается постепенное снижение сенсорного отклика, которое может быть связано со спеканием пористой структуры чувствительного слоя, зависящего от морфологии частиц: менее всего подвержены деградации образцы, отожженные в сухом воздухе, тогда как снижение сенсорного отклика с течением времени максимально для образцов, прошедших термопаровую обработку.