Разработка метода модификации поверхности оксида меди (II) наночастицами благородных металлов

Саломатина А.И.

студент

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: salomatina-a97@mail.ru

Модификация поверхности наночастиц оксидов металлов позволяет расширить области их применения за счёт выявления новых, уникальных свойств. Например, оксид меди (II), полупроводник p-типа с энергией запрещенной зоны от 1,2 до 2,1 эВ, имеет широкий спектр применения в катализе, при окислении, гидрировании, также в тонкой химической промышленности [1-2]. Однако использование оксида меди (II), как фотокатализатора, ограничивает высокая скорость рекомбинации фотогенерируемых пар «электрон-дырка». Для расширения области применения данного материала перспективным представляется модификация наночастиц оксида меди (II), «сопрягая» их с фазами, обладающими большей проводимостью, например, благородными металлами.

Целью данной работы является выявление наиболее оптимальных условий метода модификации наночастиц CuO наночастицами серебра.

Наночастицы CuO, полученные прокаливанием основного сульфата меди (II) – брошантита, обрабатывали раствором SnCl2, после чего осадок отделяли. Далее порошок оксида меди выдерживали в спиртовом растворе нитрата серебра, затем осадок центрифугировали, многократно промывая изопропанолом. Полученные продукты исследовали методами рентгенофазового анализа (ARL’Xtra), атомно-силовой микроскопии (AFM Phywe, полуконтактный метод), спектрофотометрического анализа (ПЭ – 5400 УФ) и растровой электронной микроскопии (ZEISSCrossBeam-340).

В ходе данной работы разработан оптимальный метод модификации наночастиц оксида меди (II) наночастицами серебра: ультразвуковая обработка не позволяет фиксировать наночатицы серебра на поверхности оксида меди (II). Установлено, что полученный материал состава СuO-Ag входит в рамки наноразмерного масштаба и представляют собой частицы сферической формы с размерами до 200 нм в высоту и до 50 нм в длину, а на поверхности оксида меди (II) фиксируются наночастицы серебра. Методом спектрофотометрического анализа, на примере разложения красителей под действием искусственного света, доказано, что полученный данным методом нанокомпозит обладает лучшими фотокаталитическими свойствами, чем CuO и может выступать выгодной альтернативой TiO2, получившему широкое коммерческое применение.

Литература

1. FAN X.L. et al. Dissociative Adsorption of Methanethiol on Cu (111) Surface: a Density Functional Theory Study //Acta Physico-Chimica Sinica. – 2013. – Т. 29. – №. 2. – С. 263-270.

2. Abu-Zied B.M. et al. Impact of Gd-, La-, Nd-and Y-doping on the textural, electrical conductivity and N2O decomposition activity of CuO Catalyst //Int. J. Electrochem. Sci. – 2016. – Т. 11. – С. 2230-2246.