Исследование влияния параметров синтеза на морфологию и размер наночастиц магнетит-золото гантелевидной структуры

Наленч Ю.А.1, Попова М.М.1, Гребенников И.С,1, Могильников П.С.1, Абакумов М.А1,2

аспирант

1Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС», Институт Новых Материалов и Нанотехнологий, Москва, Россия

2Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва, Россия

E-mail: nalench_yulia@mail.ru

В настоящее время наночастицы (НЧ) магнитных оксидов железа представляют большой интерес для биомедицинского применения. Они могут быть потенциально использованы для магнитной гипертермии, адресной доставки терапевтических агентов, а также в качестве контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии [1].

Отдельный интерес для исследования представляют гибридные НЧ типа «оксид железа – благородный металл». Примером таких частиц могут служить НЧ магнетит-золото гантелевидной структуры. Такие НЧ сочетают в себе магнитные свойства оксидов железа и явление поверхностного плазмонного резонанса в благородных металлах. Благодаря этому они могут применяться для фототермальной терапии опухолевых тканей. Например, в работе [2] показана эффективность комбинированной терапии при одновременном использовании методов магнитной гипертермии и фототермальной терапии при помощи подобных гибридных НЧ магнетит-золото.

Помимо этого, особенностью таких гибридных НЧ является наличие двух типов поверхностей. Благодаря тому, что благородные металлы, в отличие от оксида железа, могут образовывать сульфидные связи, возможна двойная функционализация гибридных НЧ [3]. Так, например, можно внедрить на поверхность НЧ благородного металла в составе гибридной структуры векторные молекулы, а НЧ оксида железа покрыть биосовместимой полимерной оболочкой.

НЧ магнетит-золото получали методом термического разложения Fe(CO)5 в 1-октадецене в присутствии прекурсора золота (HAuCl4·3H2O). Управлять свойствами получаемых НЧ можно путем варьирования параметров: температуры кипения растворителя, длительности кипения, скорости нагрева, соотношения количества прекурсоров железа и золота, а также количества ПАВ.

В работе было изучено влияние различных параметров синтеза (скорость нагрева, длительность кипения, количество ПАВ) гантелевидных НЧ магнетит-золото на их морфологию и размер, которые определяли по микрофотографиям просвечивающей электронной микроскопии. Также было проведено комплексное исследование структуры и свойств гантелевидных НЧ с использованием методов фазового анализа по рентгеновским дифракционным спектрам, термогравиметрического анализа, измерения магнитных гистерезисных свойств с помощью вибромагнитометра.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю проф., д.х.н. Мажуге А.Г., а также заведующему кафедрой Физического материаловедения НИТУ «МИСиС», к.ф.-м.н. Савченко А.Г.

Литература

1. Q. A. Pankhurst, J. Connolly, and S. K. Jones, “Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine,” J. Phys. D. Appl. Phys., vol. 36, no. 13, pp. R167–R181, 2003.

2. A. Espinosa et al., “Can magneto-plasmonic nanohybrids efficiently combine photothermia with magnetic hyperthermia?,” Nanoscale, vol. 7, no. 45, pp. 18872–18877, 2015.

3. C. Xu et al., “Au–Fe3O4 Dumbbell Nanoparticles as Dual-Functional Probes,” Angew. Chemie, vol. 120, no. 1, pp. 179–182, 2008.