Арилзамещенные пиразолкарбоксилаты лантанидов:

синтез и люминесцентные свойства

Абрамович М.С.

студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: mabramovich98@gmail.com

Ароматические карбоксилаты лантанидов вызывают интерес благодаря своим высоким квантовым выходам и термической стабильности. В то же время их низкая растворимость и нелетучесть ввиду образования координационных полимеров может ограничить их практическое применение.

В работах нашей научной группы на примере пиразолкарбоксилатов лантанидов было показано, что введение гетероатома в α-положение относительно карбоксильной группы повышает растворимость КС лантанидов. Среди исследованных соединений фенилзамещенные пиразолкарбоксилаты имели наибольшую интенсивность люминесценции, поэтому в данной работе в качестве лигандов были выбраны анионы арилзамещенных пиразолкарбоновых кислот (Рис. 1а-е).

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |
| д) | е) | ж) |  |

Рис. 1 Строение лигандов а) PA1, б) PB1, в) PA2, г) PB2, д) PA3, е) PB3, ж) PB4

Было установлено, что все комплексы хорошо растворимы в органических растворителях. Кроме того, рентгеноструктурный анализ показал, что в комплексах с 
β-изомерами лигандов наблюдается координация атома азота ионом лантанида, в отличие от комплексов с -изомерами лигандов. Исследование люминесцентных свойств показало, что квантовый выход (QY) комплексов Tb(PB)3(H2O)x достигает 100% и превосходит квантовый выход комплексов Tb(PA)3(H2O)x (< 40%). Это связано с более эффективной сенсибилизацией вследствие более сильной связи лиганд-металл ввиду координации -атома азота в комплексах Tb(PB)3(H2O)x. В то же время, в первую очередь квантовый выход комплексов тербия зависит от заместителя. В случае же комплексов европия QY в основном зависит от изомерии: квантовый выход КС с 
-изомерами лигандов был близок к нулю вследствие наличия состояния с переносом заряда (LMCT), в образовании которого участвует не поделённая электронная пара на несвязанном атоме азота, в то время как для комплексов с β-изомерами лигандов квантовые выходы лежали в интервале 10-16%, а эффективность сенсибилизации достигала 100%.

Чтобы подтвердить полученную зависимость, а также увеличить число люминесцирующих пиразолкарбоксилатов лантанидов, в круг объектов исследования были включены комплексы с лигандом PB4, который является β-изомером 
(Рис. 1ж). Исследование люминесцентных свойств показало, что комплексы европия и тербия с лигандом PB4 обладают яркой люминесценцией, как и предполагалось на основании предыдущих результатов.