Синтез пленок Cu2O методами анодного и химического окисления медной фольги с последующим термическим восстановлением

Зимбовский Д.С.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ZimbovskiyDS@gmail.com

Метод фоторазложения воды с использованием полупроводниковых катализаторов является одним из наиболее перспективных методов получения водорода – высокоэнергоемкого, экологически чистого вида топлива. Фотокатализаторы на основе Cu2O являются недорогими и перспективными для процесса фоторазложения воды, ввиду подходящей ширины запрещенной зоны (2.0-2.2 эВ) и положениям валентной зоны и зоны проводимости, что обеспечивает полное протекание данного процесса.

Цель данной работы – получение пленок на основе Cu2O на поверхности медной фольги методами анодного и химического окисления с последующим термическим восстановлением. Полученные образцы исследовались методами рентгенофазового анализа (РФА), растровой электронной микроскопии (РЭМ) и методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР).

Синтез коралловидных структур Cu2O на поверхности медной фольги проводился в два этапа. На первой этапе предварительно очищенная медная фольга подвергалась параллельно двум методам окисления: анодному химическому. Анодное окисление меди проводилось в гальваностатическом режиме при величине плотности тока 5 мА/см2 в течение 10 минут в 3 М растворе NaOH [1]. В результате на поверхности меди образовывались стержневидные структуры состава Cu(OH)2. Вторым методом окисления медной фольги является химическое окисление в растворе 2.5 М NaOH и 0.125 М (NH4)2S2O8 в течение 30 минут [2]. В данном случае поверхность металлической подложки также покрывали разориентированные стержни Cu(OH)2, и, кроме этого, также агломераты аналогичного состава. На втором этапе предварительно окисленная медная фольга подвергалась термическому восстановлению в инертной атмосфере (N2) в течение 1 часа при температуре от 400 до 600 оС. Отжиг подложек, полученных двумя методами, при температуре 400оС приводит к изменению морфологии исходных структур и образованию кубической фазы Cu2O в результате дегидратирования и деоксидирования исходной гидроксидной пленки. При повышении температуры до 500 и 600оС образовывались коралловидные структуры Cu2O которые, согласно источнику [2] обладают более высокой фотокаталитической активностью.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-03-00488).

Литература

1.	La D.D. et al. Wire-like bundle arrays of copper hydroxide prepared by the electrochemical anodization of Cu foil // Bull. Korean Chem. Soc. 2010. Vol. 31, № 8. P. 2283–2288.

2.	Hsu Y. et al. Fabrication of coral-like Cu2O nanoelectrode for solar hydrogen generation // J. Power Sources. Elsevier B.V, 2013. Vol. 242. P. 541–547.