Сложные оксиды La2ZnЭ3+O5.5: структурные особенности и электрические свойства

Обрубова А.В.[1], Вдовин В.А. [2], Салихова Г.Р. [1]

аспирант, студент, студент

- Уральский Федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

Химический факультет, Институт Естественных Наук, Екатеринбург, Россия

- Московский Государственный Технический Университета им. Н. Э. Баумана.

Факультет специального машиностроения, Москва, Россия

E–mail: OAV-hn@yandex.ru

Настоящая работа посвящена исследованию возможности получения новых фаз на основе известного соединения La2ZnBaO5. В слоистой структуре La2BaZnO5 ионы La3+ координированы 8 ионами кислорода, а ионы Zn2+ окружают четыре иона кислорода. Связанные между собой полиэдры [LaO8] образуют La-O слои, а цинк образует изолированные тетраэдры [ZnO4]. Несмотря на то, что структура вещества установлена, комплексного изучения физико-химических свойств в литературных источниках не приводится. Интерес к La2ZnBaO5 обусловлен в связи с предположением формирования высокотемпературной протонной проводимости в новых структурных типах, например, в блочных структурах, а также в структурах с тетраэдрической координацией В-катиона. Поиск веществ, демонстрирующих высокие значения электрических свойств, в настоящее время является актуальным, поскольку соединения с заданными свойствами находят широкое применение в качестве функциональных материалов в различных электрохимических устройствах.

Таким образом, целью данной работы является синтез, изучение структурных характеристик веществ La2ZnBaO5 и La2ZnЭ3+O5.5, где В-подрешетке расположены трехзарядные элементы (алюминий, неодим и индий), а также изучение электрических свойств полученных образцов.

В ходе работы методом твердофазного синтеза получены соединения заявленного состава. Синтез проводился в температурном режиме 700–1400оС с промежуточными перетираниями в среде этилового спирта после каждого этапа отжига. Проведен рентгено-фазовый анализ исследуемых веществ. Установлено, что все фазы имеют отличные друг от друга симметрии. Пространственные группы и параметры решетки для соответствующих образцов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Структурные характеристики полученных фаз La2ZnЭ3+O5.5

| La2ZnЭ3+O5.5 | Температура отжига, оС | Пространственная группа | a, Ǻ | b, Ǻ | c, Ǻ | ,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La2ZnBaO5 | 1200 | I4/mcm | 6.91 |  | 11.58 |  |
| La2ZnNdO5.5 | 1200 | P2\m | 11.02 | 5.71 | 10.24 | 93.06 |
| La2ZnAlO5.5 | 1400 | Pm3m | 3.78 |  |  |  |
| La2ZnInO5.5 | 1300 | Pnma | 5.72 | 5.93 | 8.20 |  |

Используя метод электрохимического импеданса исследованы температурные зависимости проводимости образцов в атмосферах с различной влажностью в температурном интервале от 200°С до 900°С. Установлено, что сложные оксиды обладают смешанным типом проводимости, электронный вклад (р-тип проводимости) увеличивается с увеличением температуры.