Определение теплофизических характеристик и исследование кинетики полимеризации сверхразветвленных полимеров на основе энергоемких триазинов.

Комов Е.В.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: evgenkomov@gmail.com

В последние годы отмечается особый интерес к синтезу, изучению свойств и поиску путей применения сверхразветвленных полимеров (СРП), в состав которых входят азидные и этинильные группы, а также триазиновые и триазольные циклы [1]. Это связано с тем, что СРП обладают большим содержанием энергоемких азотсодержащих гетероциклов и значительным количеством функциональных концевых групп, наличие которых позволяет модифицировать и варьировать свойства полимеров в достаточно широком диапазоне [2].

В проведенной работе проводилось исследование теплофизических характеристик и процесса полимеризации мономеров 2-азидо-4,6-бис-(пропин-2-илокси)-1,3,5-триазина (АБПОТ) и 2,4-диазидо-6-проп-2-инилокси-1,3,5-триазина (ДАПОТ). С этой целью применялись несколько методов анализа: дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), нанокалориметрия, поляризационная оптическая микроскопия (ПОМ), рентгеноструктурный анализ (РСА) и термогравиметрия (ТГА).

Методом ТГА была изучена термическая стабильность образцов. Было показано, что, в то время как процесс разложения АБПОТ является плавным и насчитывает 4 стадии, кривая разложения ДАПОТ имеет резкий скачок изменения массы, характерный для взрывных процессов. Для исследования физико-химических превращений при нагреве были сопоставлены данные ДСК и ПОМ. Сравнивая результаты быстрых нагревов методом нанокалориметрии и медленных нагревов методом ДСК, было показано, что пик полимеризации при быстром нагреве отсутствует. Данный эффект является эффектом разделения процессов полимеризации и плавления благодаря быстрому нагреву.

С помощью метода РСА было установлено, что мономеры являются полностью кристаллическими, а полимеры – полностью аморфными. Переход из кристаллического состояния в аморфное оценивался из изменения оптической плотности. Для отдельных кристаллов мономеров было установлено наличие независимых центров полимеризации.

Таким образом, были охарактеризованы процессы, протекающие при термическом воздействии на образцы мономеров на основе триазинов.

Работа выполнена при финансовой поддержке министерства образования и науки РФ (соглашение #14.616.21.0072 (RFMEFI61616X0072)).

Литература

1. Малков Г.В. Синтез и исследование свойств сверхразветвленных полимеров, полученных по реакциям полициклоприсоединения: дис. канд. хим. наук: 02.00.06, 02.00.04: защищена 26.06.08: утв. 10.10.08 / Малков Г.В.; ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН. – М., 2008. – 190 с.

2. Gao C., Yan D. Hyperbranched polymers: from synthesis to applications //Progress in Polymer Science. – 2004. – Т. 29. – №. 3. – С. 183-275.