Изучение процессов соосаждения фосфатов кальция и магния

Табачников Э.В.

студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

факультет наук о материалах, Москва, Россия

Кости составляют основу опорно-двигательного аппарата человека и представляют собой сложные системы, состоящие как из органической, так и неорганической компонент. В связи с этим возникает потребность в создании биорезорбиуемых имплантов, способных через некоторое время заместиться собственной костной тканью организма, не оставляя имевшихся дефектов. Одним из перспективных направлений является использование материалов на основе фосфатов кальция.

В ходе работы изучалась система Ca:Mg:P с целью изучения ее поведения в зависимости от порядка смешивания, начального отношения Ca:Mg, а также времени пребывания осадка фосфатов в маточном растворе. Для этого были изготовлены растворы прекурсоров: нитратов магния и кальция, а также гидрофосфата аммония заданной концентрации, после чего смешивались в различном порядке. Полученные осадки отбирались посуточно, после чего сушились в течение трех суток. Также посуточно измерялся pH основного раствора. Осадки затем исследовались методами РСМА и СЭМ.

Также перед проведением работы был проведен расчет систем Ca:Mg:P с использованием программного обеспечения Medusa. Однако в ходе работы были выявлены закономерности, расходящиеся с первоначальными теоретическими предположениями, как в отношениях Ca:Mg, так и в отношении предполагаемых форм в осадках.

Таким образом, в ходе работы были сделаны следующие наблюдения:

- в зависимости от начального отношения Ca:Mg отношение (Ca+Mg):P меняется неоднородно, но с явной тенденцией к уменьшению, несмотря на ожидавшееся увеличение;

- так же неоднородно ведет себя и фактическое отношение Ca:Mg по сравнению с теоретическим, при этом, доля кальция превышает теоретическую, в то время как с магнием наблюдается противоположная зависимость;

- двухсуточные осадки системы с добавлением гидрофосфата показали большее отношение Ca:Mg, чем в ином порядке смешивания;

- в системе с добавлением раствора гидрофосфата аммония к нитратам отмечается увеличение доли кальция в зависимости от времени стояния, но не в системе с иным порядком смешивания, отношение же Mg:P практически не изменяется;

- в системе с добавлением нитратов отмечается различный pH основного раствора в зависимости от времени настаивания. При этом, чем больше доля кальция, тем больше данная разница  вплоть до равенства pH в системе с магнием.
При этом для системы с иным порядком смешивания подобной зависимости не наблюдается.

На основании данной работы можно сделать вывод, что данная система ведет себя образом, отличным от ожидавшегося, что можно объяснить формированием иных фаз фосфатов, в т.ч. двойных. В ходе дальнейшей работы предполагается более подробное изучение данной системы, в т.ч. методом РФА.