Синтез и оптическая спектроскопия полимерных пленок фотонных кристаллов со структурой инвертированного опала, модифицированных наночастицами золота

Кузнецов А.С., Бахия Т.

студент, студент

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет Наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: sano.rammfan@gmail.com, crbakhia@list.ru

Трехмерные фотонные кристаллы (ФК) со структурой инвертированного опала (ИО) имеют широкий спектр возможных областей применения (они могут использоваться для усиления сигнала рамановской спектроскопии, при создании различных сенсоров, электрохромных устройств, фотокатализаторов [2] и др.) в связи с большим объемом внутренних пустот и простотой синтеза таких материалов на основе практически любых веществ (полимеров, в т.ч. проводящих [1]; металлов, неметаллов и их оксидов [2]  и др.). В ряде работ отмечается заметное улучшение отражения в области первой фотонной стоп-зоны для полимерных [2] и оксидных [1] ИО при модификации наночастицами золота; при этом в упомянутых работах отсутствует объяснение данного эффекта, а также информация относительно количества введенного золота и его распределения внутри образцов, изменения спектров отражения в области 2-й фотонной стоп-зоны, спектров пропускания.

Целью нашей работы являлось комплексное изучение влияние модификации полимерных пленок фотонных кристаллов со структурой ИО на их спектры пропускания, спектры отражения в области первой и второй фотонных стоп-зон при различном положении последних.

Для получения образцов ИО опаловые пленки, полученные методом подвижного мениска из коллоидного водно-спиртового раствора микросфер SiO2, синтезированного многоступенчатым «доращиванием» наночастиц кремния диаметром около 30 нм, полученных методом Штобера (гидролиз Si(OEt)4 в присутствии водного раствора NH3), были пропитаны фоточувствительной смолой ETPTA и подвергнуты УФ-облучению и протравливанию в растворе HF. Для синтеза наночастиц золота диаметром 15-20 нм был использован цитратный метод Туркевича.

Мы использовали три способа пропитки пленок золем наночастиц золота: в первом случае коллоидный раствор накапывался на поверхность образца и высушивался; во втором образцы помещались в водно-спиртовой коллоидный раствор наночастиц золота на 15 минут, просушивались, промывались в водном растворе EtOH и высушивались до полного удаления жидкости; третий способ аналогичен второму, но стадия промежуточной просушки в нем отсутствовала.

В первом случае наночастицы золота распределялись крайне неравномерно, но в случае 2 и, в особенности, 3 способов равномерность распределения была довольно высокой; при использовании 3 способа скорость пропитки (в пересчете на мкг/цикл) была примерно в 6.5 раз ниже в сравнении с вторым способом.

Установлено, что зависимость оптических свойств образцов от количества введённого золота является нелинейной и довольно сложной, что вызвано зависимостью поглощения наночастиц золота и их влияния как на эффективный показатель преломления и фотонно-кристаллические свойства образцов, так и на количество поглощенного ими света, от взаимного положения пиков поглощения и фотонных стоп-зон, а также степени агрегации наночастиц (зависящей от их количества). Показано, что, при определённом количестве вводимого золота можно добиться заметного улучшения свойств образцов в области как первой, так и второй стоп-зоны при различном их положении.

Литература

- Yu, A., Meiser, F., Cassagneau, T., & Caruso, F. (2004). Nano Letters, 4(1), 177–181.

- Wei, N.N., Han, T., Deng, G., Li J. et al. (2011). Thin Solid Films, 519(8), 2409–2414.