Влияние добавок Mo и Nb на структуру и магнитные свойства

сплавов на основе системы Fe-B-P-Si-Сu

Занаева Э.Н.

аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Кафедра металловедения цветных металлов, г. Москва, Россия

E-mail: zanaeva@misis.ru

Магнитомягкие материалы являются основной составляющей магнитопроводов, дросселей и сердечников трансформаторов. Аморфные материалы на основе железа с магнитомягкими свойствами обладают отличным сочетанием магнитных свойств, позволяющих при наименьшей затрате энергии достигнуть наибольшей индукции. На сегодняшний день, актуальной задачей является разработка новых материалов и совершенствование существующих магнитных материалов для снижения потерь электрической энергии.

Целью работы является изучение влияния добавок переходных металлов молибдена и ниобия на структуру и магнитные свойства магнитомягких сплавов системы Fe-B-P-Si-Cu после термической обработки.

В работе исследовали сплавы на основе железа составов Fe86-хB8P4Si2Cu1(Mо, Nb)х , где х = 1; 2 ат.%. Образцы получали в виде лент методом литья на вращающий медный диск. Для определения характеристических температур полученных лент был проведен термоанализ методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на Setaram Labsys в атмосфере аргона, при постоянной скорости нагрева, равной 0,33 К/с. Структуру полученных образцов исследовали методами рентгеновской дифрактометрии в монохроматическом медном K-α излучении, на приборе Bruker D8 Advance. Термообработку образцов проводили в вакууме при давлении 1∙10-4 Па. Измерения магнитных свойств: намагниченности насыщения Мs и коэрцитивной силы Hc, проводили в исходном и термообработанном состояниях на вибрационном магнитометре VSM-120 и гистерезисографе Permeametr AMH-1M-S.

На диффрактограммах исследуемых сплавов присутствует в исходном состоянии один размытый пик, что свидетельствует о формировании аморфной фазы в структуре. Термограммы исследуемых сплавов, полученные по результатам ДСК, говорят о наличии двух пиков кристаллизации при нагреве: первый пик соответствует выделению твердого раствора на основе железа с ОЦК решеткой и второй – формированию частиц боридов. В исходном состоянии сплавы имели коэрцитивную силу 7-13 А/м и намагниченность насыщения 1,5-1,7 Тл. В результате отжига при температурах между  вблизи второго пика кристаллизации проходит кристаллизация α-Fe, о чем свидетельствует появления пиков на диффрактограммах сплавов. Появление частиц  твердого раствора на основе α-Fe приводит к увеличению намагниченности насыщения до 1,8 Тл и снижению коэрцитивной силы до 4 A/м. Сравнение свойств исследуемых сплавов после термообработки показало, что наилучшим сочетанием магнитомягких характеристик Hc  2,5 А/м и Мs  1,76 Тл обладает сплав с 2 ат.% молибдена после отжига при 530 ºС в течение 5 минут.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.т.н. Чурюмову А.Ю. и заведующему лабораторией «Перспективные энергоэффективные материалы» НИТУ «МИСиС» Иноуэ А. Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК».